| Příprava a charakterizace částečně biorozložitelných polymerních směsí na bázi polylaktidu |  |
| --- | --- |
| Bc. Marián Bařák |  |
| 2011 |  |

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:

- Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

- Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

- Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:

- Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:

- Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

- Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

- Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací částečně biorozložitelných polymerních směsí na bázi polylaktidu a polymetylmetakrylátu. Byly připraveny dvě série vzorků pomocí rozpouštědlové odlévací a termoplastické metody. Směsi byly charakterizovány na mechanické, tepelné a morfologické vlastnosti. Byla také provedena degradační studie v bazickém prostředí. Výsledky naznačují významný vliv metody přípravy daných směsí s ohledem na jejich interakce a kompatibilitu, na kterou byla zaměřena značná pozornost. Zkoumané polymerní systémy prokázaly svou potenciální aplikovatelnost pro přípravu zdravotnických prostředků.

Klíčová slova: polymerní směs, částečně biorozložitelný, polylaktid, polymetylmetakrylát, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, mísitelnost

ABSTRACT

This thesis deals with the preparation and characterization of partially biodegradable polymer blends based on polylactide and poly(methyl methacrylate). There were two series of samples prepared by solvent casting and thermoplastic techniques. Mechanical, thermal and morphological properties of the compounds were characterized. In addition, degradation study in alkaline environment was also carried out. The results indicate significant effects of mixture preparation methods with regard to their interaction and compatibility, which was paid a significant attention. The investigated polymer systems demonstrate their potential applicability in area of a medical devices preparation.

Keywords: polymer blend, partially biodegradable, polylactide, poly(methyl methacrylate), mechanical properties, thermal properties, miscibility
Tímto bych rád poděkoval panu Ing. Vladimíru Sedlaříkovi, Ph.D za příkladné vedení, ochotu, trpělivost a věnovaný čas při zpracování této práce.

Dále bych rád poděkoval Ing. Pavlu Kucharczykovi za pomoc s experimenty a 
Dr. Takeshimu Kitanovi za pomoc s měřením reologických vlastností a přínosnou konzultaci.

V neposlední řadě také děkuji pracovníkům Centra polymerních materiálů za vytvoření přátelského a vlídného prostředí.

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“

Benjamin Franklin

Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

OBSAH

Úvod	9

TEORETICKÁ ČÁST	10

1	POlymerní směsi	11

1.1	Termodynamické kritérium mísení	11

1.2	Gibbsova energie (G)	13

1.3	Floryho-Hugginsova teorie	14

1.4	Mísitelnost	17

1.5	Morfologie polymerních směsí	19

2	Polymery pro zdravotnické aplikace	26

2.1	Resorbovatelné polymery	28

2.2	Neresorbovatelné polymery	31

2.3	Částečně resorbovatelné polymery	32

3	Polymerní směsi na bázi PLA/PMMA	33

4	cíle práce	37

Praktická část	38

5	Materiály a metody	39

5.1	Použité metody	40

6	Výsledky a diskuze	46

Seznam použité literatury	67

Seznam použitých symbolů a zkratek	72

Seznam obrázků	75

Seznam tabulek	77

Úvod

Poptávka po polymerech jako konstrukčním, obalovém či jinak použitelném materiálu neustále roste. Je to především díky dostatečné surovinové základně, poměrně nízké ceně a relativně nenáročném zpracování. Prakticky nepřichází vůbec v úvahu pracovat se samotnými čistými polymery. Na polymery jsou mnohdy kladeny vysoké nároky, a proto přichází na řadu modifikace, mísení s jiným polymerem, apod.[1]

V dnešní době již není na trhu s polymery trendem vývoj nových materiálů, ale čím dál častěji se uchyluje ke kombinaci zavedených polymerů. Oblíbené jsou směsi polymerů a to hned z několika důvodů. Mísením dvou polymerů za určitých podmínek lze získat směs, která zkombinuje požadované vlastnosti jednoho materiálu s vlastnostmi druhého. Takto získaná směs polymerů již může splňovat naše vysoké požadavky, u kterých by čistý polymer neobstál. Z termodynamického hlediska vyplývá, že ne všechny polymery jsou snadno mísitelné, a proto mnohdy musí přijít na řadu látky napomáhající mísitelnosti zvané kompatibilizátory.

V neposlední řadě se polymery využívají také ve zdravotnictví pro přípravu zdravotnických prostředků. Například jako kloubní náhrady, kde se používají místo kovů či jako nosiče léčiv, pojivový materiál, cévní náhrady, zubní implantáty, a další. S rozvojem materiální a technologické základny se otevírají stále nové možnosti aplikací polymerů. Jednou z variant přípravy nových materiálů jsou polymerní směsi. Mísení různých polymerů lze vytvořit nový materiál s unikátními vlastnostmi kombinující charakteristiky jednotlivých komponent dané směsi. Příkladem jsou částečně biorozložitelné polymerní směsi, které poskytují jednak výhodné materiálové vlastnosti a dále možnosti ovlivnění biologické interakce. Příkladem mohou být systémy pro tkáňové inženýrství nebo řízené uvolňování léčiv.

Tato práce se zabývá částečně biologicky rozložitelnými směsmi na bázi polylaktidu a polymetylmetakrylátu, které mohou mít uplatnění při přípravách implantujících zdravotnických prostředků. Hlavním cílem této diplomové práce je příprava a charakterizace morfologických, mechanických, tepelných a reologických vlastností této směsi.

|  | TEORETICKÁ ČÁST |
| --- | --- |

# POlymerní směsi

Směsi vznikají termodynamickým mísením dvou a více polymerů. Kombinují se jejich mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti. Mísení polymerů je v současnosti velmi využívaná metoda k získávání nových materiálů, jelikož je levnější a rychlejší než vývoj zcela nového materiálu o odpovídajících vlastnostech. Tyto směsi mají předem definované vlastnosti a jsou určeny pro speciální použití.[1,2,5,6,8]

V případě mísení dvou polymerů mohou nastat rozličné způsoby interakcí mezi jednotlivými složkami. V ideálním případě může nastat mísitelnost, což znamená, že obě fáze se spojí v celistvou matrici a nebudou patrna rozhraní mezi fázemi. V dalším případě, častějším, nastává nemísitelnost. Polymerní fáze mezi sebou vykazují negativní interakce (vodíkové můstky, disperzní síly, polarita), které brání propojení fází a vzniká dvoufázová soustava se znatelným fázovým rozhraním. Zvláštním případem je poté částečná mísitelnost, kdy za běžných podmínek směs polymerů vykazuje nemísitelnost, avšak vhodnou úpravou teploty, mechanického namáhání, apod. lze docílit mísitelnosti.

Veškeré mísení polymerů se řídí termodynamickými kritérii. Podle nich lze usuzovat, zda se jedná o polymery mísitelné či nemísitelné.[1-3,5-8]

## Termodynamické kritérium mísení

Termodynamický systém je charakterizován pomocí Gibbsovy energie mísení. Na hodnotu změny Gibbsovy energie mají zásadní vliv následující veličiny.

- Entalpie (H)

Entalpie vyjadřuje tepelnou energii uloženou v jednotkovém množství látky. Nelze konkrétně určit její hodnoty. Lze změřit pouze změnu entalpie. Stejně jako specifický objem nebo vnitřní energie patří entalpie k vnitřním vlastnostem hmoty. Charakterizuje danou látku. Její hodnota pro kapalnou či plynnou fází je dána teplotou (T) a tlakem (p), ze kterých se později počítá teplo (Q) a práce (W) pro libovolný proces probíhající v dané látce. Výpočet je následující:

H=U+pV	(1.2)

kde: H entropie, U je vnitřní energie, p tlak a V objem.[11-12]

Jelikož jsou vnitřní energie (U), tlak (p) a objem (V) stavové veličiny, entalpie (H) bude tedy také definována jako stavová veličina. Dále U, V a H jsou zvány jako intenzivní vlastnosti hmoty. [11-12]

Poté vnitřní energie je definována jako součet energií vyskytujících se v dané látce. Jedná se především o energii kinetickou a potenciální. Kinetická energie se v látkách uplatňuje především rotačním či vibračním pohybem molekul. Například teplo zvyšuje tento molekulový pohyb a současně dochází ke zvýšení vnitřní energie. Potenciální energie dané látky je důsledkem mezimolekulárních sil. Ze submolekulárního hlediska je to vazebná energie mezi elektrony a protony, které mají za úkol držet molekulu pohromadě.

Vnitřní energie nemá přesnou definici v rámci termodynamiky a označuje se jako termodynamicky primitivní. Nelze ji přímo měřit. Jediný měřitelný parametr je její změna.     Výpočet je poté následující:

∆U=Q+W	(1.1)

kde: U vnitřní energie, Q je teplo, W- práce. [11-12]

- Entropie (S)

Entropie vděčí za svou existenci druhému termodynamickému zákonu, z něhož vzniká v podstatě stejným způsobem jako vnitřní energie z prvního termodynamického zákonu.

Rov. 1.3 je základní vztah, který se dále upravuje podle probíhajícího děje. Tato rovnice ovšem nepředstavuje definici entropie. Definice, jako taková, z pohledu klasické termodynamiky, neexistuje. Poskytuje pouze prostředek k výčtu změn vlastností. Základní poznatky o entropii jsou shrnuty v následujícím tvrzení, které vyplynulo ze skutečností:

Existuje vlastnost nazývaná entropie (S) představující vnitřní vlastnost systému, funkčně souvisící s měřitelnými souřadnicemi, které charakterizují daný systém. Jednotkou je JK-1.

Změny vlastností jsou definovány rovnicí:

∆S=dQT	(1.3)

kde: S entropie systému, Q teplo, T teplota. [11-12]

## Gibbsova energie (G)

Je stavová veličina umožňující určit termodynamickou rovnováhu. Jednotkou je joule [J]. Právě tato veličina se využívá při určení mísitelnosti/rozpustnosti polymerů.

Polymery jsou vzájemně mísitelné, je-li změna Gibbsovy energie při jejich mísení – neboli jejich směšovací Gibbsova energie ΔGM – menší než nula, tedy platí:

∆GM=∆HM-T∆SM	 (1.3)

kde: ∆HM je směšovací entalpie a ∆SM směšovací entropie. [1-12]

Nestačí pouze splnění podmínky, že volná Gibbsova energie musí být záporná. Také je velice důležité, aby byl splněn následující vztah:

∂2∆GM∂ϕi2T,P>0	(1.4)

kde: GM je Gibbsova energie a ϕobjemový zlomek složky i. [2,5,14,17]

Rov. 1.3 a 1.4 jsou nutnou podmínkou pro mísitelnost. Pokud by nebyla jedna z podmínek splněna, docházelo by k separaci jednotlivých polymerů. Například, pokud by výsledek rovnice 1.3 splňoval podmínku, že Gibbsova energie je menší než nula a rovnice 1.4 by rovněž vyšla záporně, tak by docházelo k separaci.[2]

Rostoucí teplota u nízkomolekulárních látek zpravidla vede ke zvýšení mísitelnost, jelikož se zvyšuje hodnota celého entropického členu (T∆SM), což přispívá k nižším hodnotám volné Gibbsovy energie. Pro vysokomolekulární materiály platí, že entropický člen je malý a ostatní hodnoty mohou dominovat a vést k opačnému případu, zejména, že s rostoucí teplotou může mísitelnost klesat. [2]

## Floryho-Hugginsova teorie

Je teorií popisující polymerní roztoky. Pro představu se jedná o model využívající řadu zjednodušení, ale i přesto dokáže poměrně přesně popsat podstatu jevů a slouží jako teorie, od které se později vyvíjí další studie. [3,4]

Pro odvození Floryho-Hugginsova vztahu potřebujeme znát výpočty směšovací entropie a entalpie. Výpočet směšovací entropie je problém kombinatorický. Po zavedení různých zjednodušení je směšovací kombinatorická entropie dána vztahem:

∆SM=-R(n1lnφ1+n2lnφ2)	(1.5)

kde: n1,n2 je počet molů a φ1,φ2 objemový zlomek nízkomolekulární látky (rozpouštědla) a polymeru. [3,4,14]

S rostoucí molární hmotností polymeru klesá směšovací entropie. Pro vysoké hodnoty molární hmotnosti se kombinatorická entropie blíží nule.

Výpočet směšovací entalpie je poněkud jednodušší.

∆HM=RTχn1φ2	(1.6)

kde: χ je interakční parametr, n1 počet molů rozpouštědla, φ2objemový zlomek 
polymeru[3,4]

A nyní, spojením předchozích rovnic dostaneme Floryho-Hugginsovy vztahy:

ΔGm/RTV=ϕ1υ1lnϕ1+ϕ2υ2lnϕ2+χ12υ1ϕ1ϕ2	(1.7)

ΔGm=RTVϕ1υ1lnϕ1+ϕ2υ2lnϕ2+ϕ1ϕ2B		(1.8)

χ12,=χ12υ1;B=χ12,RTVυ1				(1.9)

kde: V je celkový objem, R molární plynová konstanta, ϕ1 objemový zlomek složky i, υ1molekulární či molární objem složky i, χ12 Floryho-Hugginsův interakční parametr,
υr se počítá jako (υr=υ1υ2), χ12, binární interakční parametr, R binární interakční hustotní parametr. [2,14]

- Interakční parametr (χ)

Interakční parametr se vyskytuje v rovnicích popisující osmotické, botnací a jiné fázové rovnováhy. Jeho hodnota určuje kvalitu rozpouštědla pro daný polymer. Pro dobrá rozpouštědla nabývá hodnot menších nebo rovno 0,35 a pro nerozpouštědla nabývá hodnot vyšších než 0,5. [3, 14]

K odhadu interakčního parametru se u slabě polárních dvojic polymer-rozpouštědlo může použít semiempirický vztah:

χ=0,35+V1RT(δ1-δ2)2	(2.0)

kde: δ1,δ2jsou parametry rozpustnosti polymeru a rozpouštědla, V1 molární objem rozpouštědla, R molární plynová konstanta, T teplota.

Čím větší je rozdíl mezi parametry rozpustnosti polymeru a rozpouštědla, tím je interakční parametr (χ) větší, až se dostane do oblasti typické pro nerozpouštědla. Výše uvedeným vztahem však nedokážeme předpovědět hodnoty interakčního parametru (χ) menší než 0,35.

Přehled polymerů a jejich rozpouštědel lze nalézt níže (Tab. 1).[3,10]

Tabulka 1: Přehled základních polymerů a jejich rozpouštědel

| Polymer | Skupina rozpouštědel |
| --- | --- |
| PVC | cyklohexanon, tetrahydrofuran, dichlorbenzen |
| PC | chlorovaná rozpouštědla |
| PS | aromatická, chlorovaná rozpouštědla |
| PE | xylen nad 80 °C |
| PP | xylen nad 80 °C, tetralin, chlorovaná aromatická rozpouštědla |
| POM | chlorfenol, dimethylformamid |
| ABS | methylethylketon, tetrahydrofuran, CH2Cl2 |
| PVDC | tetrahydrofuran za tepla, dimethylformamid |

Aromatická rozpouštědla: toluen, xylen (benzen)

Chlorovaná rozpouštědla: methylenchlorid, ethylenchlorid, chloroform, trichlorethylen, chlorbenzen

U krystalických polymerů se v entalpickém členu uplatňuje navíc kladná entalpie tání ΔHm

∆GM=∆HM+∆Hm-T(∆SM+∆Sm)	(2.1)

Z výše uvedeného vztahu tedy plyne, vysoce krystalické polymer jsou při pokojové teplotě prakticky nerozpustné. Rozpouštění nastává až při teplotě blížící se teplotě tání Tm: PE, PP při 80 °C, PTFE nad 300 °C. Některé krystalické polymery obsahující vodíkové můstky mohou být rozpustné už při nižších teplotách, dojde-li mezi polymerem a rozpouštědlem ke specifickým interakcím.[3]

- Parametr rozpustnosti (δ)

Parametr rozpustnosti nalézá velké uplatnění v průmyslu zabývajícím se povrchovými úpravami. Uplatňuje se i v dalších odvětvích jako je například předpověď kompatibility polymerů, chemické odolnosti, stupně propustnosti a charakterizaci povrchů pigmentů, vláken a plniv. Kapaliny s podobnými parametry rozpustnosti jsou vzájemně mísitelné. Rozdíl mezi parametrem rozpustnosti rozpouštědla a polymeru rozhoduje o tom, zda se daný polymer bude právě v tomto rozpouštědle rozpouštět (Tab. 2). Pokud je rozdíl malý, polymer se bude rozpouštět.

Tabulka 2: Parametry rozpustnosti vybraných rozpouštědel a polymerů

| Parametr rozpustnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozpouštědlo | MPa1/2 | (cal/cm3)1/2 |
| n-hexan | 14,9 | 7,28 |
| Toluen | 18,2 | 8,9 |
| Benzen | 18,6 | 9,09 |
| Chloroform | 19 | 9,29 |
| Tetrahydrofuran | 19,4 | 9,48 |
| Chlorbenzen | 19,6 | 9,58 |
| Metyl chlorid | 20,3 | 9,92 |
| Metanol | 29,7 | 14,5 |
| Voda | 47,9 | 23,4 |
| Polymer |  |  |
| PSU | 20,3 | 9,92 |
| PVC | 21,5 | 10,5 |
| PS | 22,5 | 11 |
| PMMA | 22,7 | 11,1 |
| PAN | 25,3 | 12,4 |

Parametr rozpustnosti se také někdy označuje jako parametr kohezní energie, protože vyplývá z energie potřebné pro přeměnu kapaliny na plyn. Energie vypařování je přímo měřitelná a odpovídá celkové (kohezní) energii držící molekuly v kapalině pohromadě. Všechny typy vazeb v kapalině jsou při odpařování přetrhány.[13,14]

Parametr rozpustnosti je tedy definován jako druhá odmocnina z hustoty kohezní energie:

δ=HKE	(2.2)

kde: HKE je hustota kohezní (soudržné) energie.

V jednotkách SI soustavy se parametr rozpustnosti uvádí v jednotkách MPa1/2 a v konvenční soustavě je uveden jako (cal/cm3)1/2 [13,14]

U polymerů se projevuje trojí druh interakcí. Disperzní síly (δD), polární interakce (δP) a vodíkové můstky (δH). [13,14]Celkový parametr rozpustnosti se tedy vyjadřuje jako:

δ2=δD2+δP2+δH2	(2.3)

## Mísitelnost

Robenson definuje mísitelnost jako úroveň mísení polymerních složek na materiál, který vykazuje stejně vlastnosti jako jednofázový materiál.[2,5]

Jak bylo uvedeno, entropie se vyjadřuje kombinatoricky a s rostoucí molární hmotností daného polymeru se zmenšuje. Pokud se v okolí neprojevují další vlivy, postačí jen malá kladná hodnota ΔHm a polymeru budou pouze omezeně mísitelné. Dalším zvýšením hodnoty ΔHm jsou už polymery prakticky vzájemně nemísitelné. Tomuto jevu se říká vzájemná nesnášenlivost polymerů. Pouze ve výjimečných případech mají oba polymery záporné ΔHm a jsou navzájem neomezeně mísitelné. Zpravidla vzniká při mísení polymerů heterogenní nebo mikroheterogenní směs. Separaci jednotlivých složek ovšem brání velká viskozita směsi.[3,17]

Ve většině případů je hlavním ukazatelem mísitelnosti teplota skelného přechodu (Tg). Z poznatků vyplývá, že mísitelná směs vykazuje pouze jednu hodnoty Tg, což odpovídá, jako by se jednalo o jednu složku. Ovšem existují různá doporučení a omezení měřitelnosti mísitelnosti pomocí Tg.[16] Jedna z podmínek měřitelnosti je, aby zastoupení složky polymeru dva bylo alespoň 10 % hmotnostních. Pokud by nebyla tato podmínka splněna, nastává situace, kdy by měření teploty skelného přechodu nebylo dostatečně citlivé ke složce polymeru s menším zastoupením. Další podmínkou měřitelnosti teploty skelného přechodu je, že rozdíl Tg daných polymerů ve směsi musí být větší než 10 °C. [15]

- Faktory ovlivňující mísitelnost

Mísitelnost či nemísitelnost závisí na mnoha faktorech. Především se jedná o polaritu, specifické interakce, molární hmotnost, poměr a obsah krystalické fáze daných složek směsi.

- Polarita

U polymerů s podobnou strukturou nebo podobnou polaritou je daleko menší pravděpodobnost, že se budou dva dané polymery odpuzovat a ve výsledku vytvoří mísitelnou směs. Naopak u polymerů s velkým rozdílem polarit vznikají velké odpudivé síly vedoucí ke vzniku nemísitelné směsi. [18]

- Specifické interakce

Mezi hlavní interakce v polymeru patří disperzní síly, vodíkové můstky, přenos náboje, interakce kyselina-zásada, dipólové interakce jako například dipól-dipól, iont-dipól, indukovaný dipól-dipól, apod. Nejčastěji se vyskytující interakce u polymerů je vodíkový můstek. Vodíkový můstek se vytváří mezi vodíkem, který působí jako protonový dárce a jinou skupinou, která naopak působí jako protonový příjemce či elektronový dárce, na druhém řetězci. Touto jinou skupinou bývá nejčastěji atom s vysokou elektronegativitou například kyslík, dusík, fluor. Vodíkový můstek se řadí mezi slabé primární a silné sekundární vazby. Všechny výše uvedené interakce napomáhají nemísitelnosti. [2,18]

- Molární hmotnost

Nižší molární hmotnosti polymerů podporují vyšší náhodnost míchání. S tím souvisí i navýšení neuspořádanosti systému (narůst entropie), která podporuje mísitelnost. Polymery s podobnou molární hmotností jsou mísitelné, zatímco polymery s velkým rozdílem molárních hmotností se uchylují spíše k nemísitelnosti, i když oba polymery mají stejné 
složení.[18]

- Poměr složek

I když se dva polymery jeví na první pohled jako nemísitelné při stejném poměrném zastoupení (50:50), tak může nastat situace, kdy malé množství polymeru jedna je možno rozpustit ve velkém množství polymeru dva, jak je popsáno ve fázovém pravidle. Tato úvaha je velice důležitá k pochopení kompatibility. [18]

- Krystalinita

Když polymer krystalizuje, tak již tehdy se vytváří dvoufázový systém s důležitými předpoklady pro praktickou kompatibilitu. Pokud polymer krystalizuje ve směsi, dodává do systému další fázi. Ovšem pokud ve směsi zároveň krystalizují oba polymery, tak v důsledku tohoto jevu vznikají dvě krystalické složky vzájemně separované. Vzácně se vyskytující jev je vytvoření ko-krystalizační fáze, kdy se ze dvou krystalizačních složek vytvoří jedna společná. [18]

## Morfologie polymerních směsí

Podle definice je směs vytvořena fyzikálním mísením dvou strukturně odlišných homopolymerů či kopolymerů. V posledních letech se již mnohem častěji než vývoj nového polymeru uchyluje k mísení již běžně známých a používaných polymerů. Takto lze získat kombinaci vlastností obou polymerů. Mísením můžeme dosáhnout zlepšení vlastností mechanický, bariérových, apod. Ovšem zlepšení mechanických a dalších vlastností směsi nemísitelných polymerů velice úzce souvisí s jejich morfologií. Výrazný vliv na morfologii mají reologické vlastnosti polymerů.

Jak už bylo zmíněno výše, směs nemísitelných polymerů vytváří vícefázový systém, přičemž složka s menším zastoupením je deformovatelná a může za určitých podmínek vytvářet různé útvary jako například koule, elipsoidy, vlákna, desky, pásky, apod. (Obr. 1). Asi největší zájem je ale projeven o tzv. strukturu ko-kontinuální.[19-21]

Obrázek 1: Možné morfologie polymerních směsí

- Ko-kontinuální fáze

Ko-kontinuální fáze je definována jako rozsah koncentrací, ve kterém každá fáze udržuje určitý stupeň kontinuity.  Ko-kontinuální fáze vzniká v širokém rozpětí objemového zastoupení jednotlivých složek. Tento interval se nazývá interval ko-kontinuity. O vzniku ko-kontinuální struktury panují dvě studie. První studie předpokládá, že ko-kontinuální fáze vzniká v blízkosti bodu fázové inverze, zatímco druhá studie předpovídá vznik ko-kontinuální fáze v širší oblasti (oblasti kompozice) a ne jen kolem jednoho bodu, zvláště v oblasti nižších koncentrací, kde se projevuje existence podélné a síťované struktury. Výsledné vlastnosti a struktura ko-kontinuální fáze je silně závislá na procesních podmínkách. [2,19,22]

- Stanovení ko-kontinuální fáze

Ke stanovení ko-kontinuální fáze se využívá rozličných parametrů. Patří mezi ně kroutící moment, mikroskopické metody, viskoelastických charakteristik (využívaných v semi-empirických vztazích vyvinutých na základě experimentálních měření) a mechanické vlastnosti. [2,19,22]

- Stanovení pomocí kroutícího momentu

Obrázek níže ukazuje charakteristický krouticí moment v závislosti na složení směsi. Hodnota krouticího momentu v rovnovážném stavu (zde 8 minut) nazývaný stabilní moment charakterizuje viskózní povahu taveniny. Z výsledků vyplývá, že stabilní moment a rychlost otáčení rotoru lze považovat za úměrné smykovému napětí a rychlosti smykové deformace. Stabilní moment v závislosti na složení směsi vykazuje zápornou odchylku od přímky značící směšovací pravidlo, což je typické pro binární nemísitelnou směs. Maximální odchylka momentu od lineární přímky směšovacího pravidla určuje složení a rozsah ko-kontinuální fáze v dané směsi. Kaučukové částice ve směsi výrazně ovlivňují krouticí moment a tím i komplikují určení přesné hodnoty nejvyšší odchylky. V případě směsi termoplast-termoplast se v těsné blízkosti této odchylky vyskytuje plató, které značně zlepšuje přesnost odečítání a v místě s nejvyšší odchylkou je patrný ostrý zlom.

Pokud se jedná o směs termoplast-kaučuk, tak se zlom projevuje jen velmi 
pozvolna (Obr. 2) [19]

Obrázek 2: Stanovení složení ko-kontinuální fáze pomocí kroutícího momentu

S vývinem ko-kontinuální fáze roste poloměr částic a polydisperzita polymeru s nižším zastoupením ve směsi. Velikost kapiček dispergované fáze roste až do té míry, kdy původní matrice sama přejde pouze na tenký film mezi těmito rostoucími kapičkami. Tomuto jevu se říká fázová inverze a je znázorněna na následujícím obrázku.

Obrázek 3: Schematické znázornění fázové inverze

Se zvyšující se koncentrací dispergované fáze se zvyšuje krouticí moment a v bodě kritického složení prudce naroste. Tento bod je na obrázku výše označen šipkou a představuje složení ko-kontinuální fáze ve směsi. Jak je vidět, přídavek malého množství látky s nízkou viskozitou do složky s výrazně větším zastoupením a vysokou viskozitou vede ke snížení krouticího momentu ve srovnání se zpracováním pouze čistých polymerů. Tohoto jevu se poté využívá ke zpracování materiálů s vysokou viskozitou, které by jinak způsobovaly potíže. Výsledná křivka krouticího momentu poslouží k výpočtu velikosti kapiček. [19]

- Stanovení mikroskopickými metodami

Mezi hlavní metody napomáhající stanovení ko-kontinuální fáze pomocí mikroskopie slouží optická mikroskopie (OM), skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Takto lze pozorovat různé morfologické struktury (Obr. 1) [19,22]

- Stanovení pomocí mechanických vlastností

Mechanické vlastnosti, jako například modul v tahu, velmi dobře poslouží ke stanovení 
ko-kontinuální struktury. Bylo vyvinuto mnoho vztahů pro přesný výpočet. Dva nejdůležitější modely z experimentálních dat odvodil Davies. Jeho model má následující podobu:

EB15=VIEI15+VIIEII15	(2.4)

kde: EBmodul směsi, EI, EII moduly polymerů, VI,VII objemové zlomky polymerů

Další vztah poté odvodil Budiansky:

VI1+εEIEB-1+VII1+εEIIEB-1=1	(2.5)

ε=24-5νp151-νp	                         	(2.6)

kde: EBmodul směsi, EI, EII moduly polymerů, VI,VII objemové zlomky polymerů, νp je Poissonův poměr pro dvoufázový systém.

Na obrázcích níže je pak patrné, že vznik ko-kontinuální fáze započne v místě největšího poklesu Youngova modulu (Obr. 4). Opět i v tomto případě naměřené hodnoty vykazují zápornou odchylku od směšovacího pravidla. Značí to slabou interakci mezi jednotlivými fázemi. V případě elongace při přetržení (Obr. 5) vzniká ko-kontinuální fáze v místech, kde začíná elongace v závislosti na složení směsi prudce růst (na obrázku označeno 
šedou oblastí). Výsledky ovšem vykazují určité nesrovnalosti ve stanovení složení ko-kontinuální fáze při použití této metody. [2,19]

Obrázek 4: Youngův modul v závislosti na složení směsi

Obrázek 5: Elongace při přetržení v závislosti na složení směsi

- Stanovení pomocí semi-empirických vztahů

Pro výpočet složení ko-kontinuální fáze bylo odvozeno několik vztahů. Mezi prvními vědci byl Ageropoulos, který navrhl, že mezi složením ko-kontinuální fáze a poměrem viskozit polymerů ve směsi je určitá spojitost. V této myšlence dále pokračoval Sperling se svými spolupracovníky a společně tuto teorii rozšířili o poměr krouticích momentů a následně odvodili vztahy:

φ1φ2=τ2τ1		(2.7)

φ1φ2×η2η1=1		(2.8)

kde:τ1 krouticí moment dispergované složky,η1 viskozita dispergované složky,  φ1 objemový zlomek dispergované složky, τ2 krouticí moment matrice, η2 viskozita matrice,
φ2 objemový zlomek matrice

O další rozšíření teorie se postaral Paul a Barlow s následujícím vztahem:

φ1φ2=η1η2=λ		(2.9)

φ21=11+λ		(3.0)

kde: λ poměr viskozit polymerů či poměr objemového zastoupení, φ21 objemový zlomek ko-kontinuální fáze.

A poslední vztah odvodil Krieger a Dougherty:

η1η2=(φm-φ2(φm-φ1ηφm	(3.1)

kde:η je inherentní viskozita, φm koncentrace nad níž začínají mít interakce mezi částicemi klíčový charakter v reologických vlastnostech suspenze. V případě polymerů/směsí by se viskozita systému (při φm) změnila na viskozity dispergované matrice, η1viskozita disperzní složky, φ1objemový zlomek disperzní složky, η2viskozita matrice, φ2objemový zlomek matrice.

V polymerních směsích s kulovitými doménami při smyku nabývá φm hodnot 0,84 a η má hodnotu 1,9. [2,19]

Z výše uvedených poměrů viskozit a objemových zlomků lze sestrojit idealizovaný fázový diagram (Obr. 6) znázorňující rozsah složení ko-kontinuální fáze. [19]

Obrázek 6: Idealizovaný fázový diagram rozsahu složení ko-kontinuální fáze

- Stanovení ko-kontinuity pomocí extraktivních metod

Princip stanovení spočívá v ponoření vzorku o známém složení a rozměrech do rozpouštědla. Vzorek je po danou dobu udržován při konstantní teplotě. Po uplynutí této doby je vzorek vyjmut, opláchnut sušen a nakonec zvážen. Ze zjištěných hmotností se pomocí následujícího vztahu spočte index ko-kontinuity (CI).

CI%=m0-(m0-mA-mB)m0*100	(3.2)

kde: m0 hmotnost biologicky rozložitelné složky ve vzorku, mA hmotnost vzorku před ponořením do rozpouštědla, mB hmotnost vzorku po vyndání z rozpouštědla.

Grafickým zpracováním vypočtených hodnot v závislosti na složení směsi se získá interval a složení ko-kontinuální struktury.[2]

# Polymery pro zdravotnické aplikace

Materiály pro zdravotnické aplikace jsou obecně nazývány jako biomateriály. Je tomu zhruba 40 let, co byly vynalezeny první syntetické biomateriály. První použití bylo na srdeční chlopně, kardiostimulátory, náhrady cév, apod. V pozdějších etapách vývoje byly vynalezeny náhrady kloubů a tkání. [23-29]

- Nároky na polymery pro zdravotnické aplikace

Nejdůležitější parametrem při určování vhodnosti polymeru pro zdravotnické účely je biokompatibilita. Definice biokompatibility není jednoznačná, ale obecně se jedná o snášenlivost materiálů v biologickém prostředí. Zásadní je, aby polymer nevykazoval negativní interakce v podobě toxických, alergických, karcinogenních, mutagenních nebo zánětlivých projevů. Nejdůležitější interakce probíhají mezi povrchem materiálu a okolním prostředím. Při hodnocení biokompatibility nezáleží pouze na použitém materiálu, ale nemalou měrou k ní přispívá i imunitní systém a fyzické předpoklady pacienta, které nejsou u všech stejné. [23-29]

Dalším parametrem je možnost sterilizace, tedy zneškodnění mikroorganismů a znovupoužitelnost. Tři základní principy sterilizace jsou pomocí teploty, etylen oxidu nebo γ záření. Je třeba dopředu uvažovat, jakými způsoby se bude sterilizace provádět a podle toho volit materiál. Například sterilizace pomocí teploty není vhodná pro nasákavé materiály, γ záření nesvědčí fluoropolymerům (PTFE), polyacetalům, polyolefínům (PP) a etylen oxid je toxický plyn a nelze jej použít pro materiály absorbující plyny. Nevhodně zvolená metoda sterilizace se poté projevuje zhoršením mechanických vlastností či změnou zabarvení povrchu.[56]

Důležitá je také reprodukce a kvalita výroby, cena. V případě polymerů je poměrně snadné zajištění reprodukce výroby například pomocí formy. Kvalitu lze zajistit optimalizací zpracovatelských podmínek. Nižší cena poté vyplývá z dostupnosti materiálu, snadnější manipulace a dopravy a samozřejmě nižší energetické náročnosti výroby v porovnání s obráběním kovů nebo spékáním keramiky.[35-40]

- Polymery využívané ve zdravotnictví

Mezi skupiny polymerů splňující výše uvedené požadavky patří polyestery, polyuretany, polyakryláty, fluoropolymery, apod. Uplatnění nalézají jako resorbovatelné systémy či jako náhrady poškozených kloubů, cév a tkání (Tab. 3). [29-42]

Tabulka 3: Příklad použití polymerů pro zdravotnické aplikace

| PE | Kloubní náhrady |
| --- | --- |
| PP | Šicí materiály |
| PTFE | Cévní protézy |
| PES | Cévní protézy |
|  | Resorbovatelné systémy |
| PU | Materiály pro kontakt s krví |
| PVC | Hadičky, vaky |
| PMMA | Nitrooční čočky |
| PAN | Zubní implantáty |
| Silikony | Náhrada měkké tkáně |
|  | Oční medicína |
| Hydrogely | Oční medicína |

Zastoupení polymerů (Obr. 7) je následující. Více než čtvrtinu tvoří polyvinylchlorid (PVC). Využívá se na hadičky pro rozvod kyslíku, umělé výživy, apod. PVC také nalezneme v podobě vaků na přepravu krve, katetry, inhalační masky. Velkou nevýhodou PVC je uvolňování změkčovadel (ftalátů). Nahrazuje se proto jinými materiály. Alternativou je například polyetylén (PE), polypropylén (PP), polyuretan (PU), silikon.

Dalším výrazně zastoupeným polymerem ve zdravotnictví je polystyren (PS). Využívám je především na obaly, náhrady laboratorního skla. Značné zastoupení mají také polyolefíny ve formě neresorbovatelných šicích materiálů, obalů, apod. Zvláštním druhem polyetylénu je ultravysokomolekulární polyetylén (UHMWPE) využívám jako materiál pro kloubní implantáty.

Obrázek 7: Zastoupení polymerů ve zdravotnických aplikacích

Polymery pro zdravotnické aplikace lze dělit podle schopnosti resorbce organismem a to na polymery resorbovatelné, neresorbovatelné a částečně resorbovatelné.

## Resorbovatelné polymery

Tyto polymeru jsou biodegradovatelné, což znamená, že po splnění funkce se v těle rozpadnou na netoxické látky a pomocí vylučovacích cest odejdou z těla ven. Další způsob dělení je:

- syntetické

- přírodní

Mezi přírodní polymery můžeme zařadit například kolagen, fibrin nebo želatinu. Jejich výhoda spočívá v tom, že jsou tělu blízké, tudíž je menší pravděpodobnost nežádoucích interakcí. Bohužel jejich velkou nevýhodou je příliš rychlá degradace a tím je použití značně omezeno.

Syntetické polymery naopak vykazují vyšší stálost a mechanické vlastnosti. Modifikací lze dosáhnout také řízené degradace. Do skupiny syntetických resorbovatelných polymerů můžeme zařadit například polymery kyseliny mléčné (PLA), kyseliny glykolové (PGA), kopolymery předchozích dvou polymerů (PLGA) či jejich směs PLA/PGA, polykaprolakton (PCL), polydioxan (PDO) a další. PLA a PGA nalézají využití především v ortopedii jako resorbovatelné šrouby, destičky, apod. Polydioxan se využívá v chirurgii na resorbovatelné síťky a šicí nitě. [31-35,38-42]

- Polylaktid (PLA)

Kyselina L-mléčná vzniká jako produkt při fermentaci zemědělských a potravinářských produktů, které obsahují sacharidy. Následnou polymerací vzniká poly L-mléčná kyselina (PLLA). Reakce je energeticky náročná a výsledný produkt má nízkou molární hmotnost (MW několik tisíc). Vysokých molárních hmotností dosáhneme až při polymeraci pomocí otevírání cyklů. Až teprve tehdy se získává produkt s užitnými vlastnostmi. Reakce může probíhat skrze koordinační, kationtový nebo aniontový mechanizmus. Jako iniciátor/katalyzátor se používají Lewisovy kyseliny ve formě solí kovů či přímo kovy. Například cín je snadno získatelný a velmi účinný. Používá se pro velkovýrobu. Výsledná polydisperzita bývá v rozmezí 1,5-2. Molární hmotnost je u polymerace otevíráním 
cyklů, pokud je prováděna ve více krocích, až 600 000 g/mol. Jelikož je kyselina mléčná opticky aktivní, může se vyskytovat ve třech formách poly L-mléčná kyselina (PLLA), poly D-mléčná kyselina (PDLA) a kombinace poly DL-mléčná kyselina (PDLLA). [33-35]

Obrázek 8: Strukturní vzorec polylaktidu

- Vlastnosti PLA

Vlastnosti PLA jsou závislé na optické čistotě. PLA se 100 % podílem L-formy je krystalický. S klesajícím podílem L-formy se snižuje teplota tání a od hodnoty 87,5 % optické čistoty je již amorfní (Tab. 4). PLA je křehký, rozpustný v organických chlorovaných rozpouštědlech. Srovnání vlastností PLA s jinými termoplasty je uvedeno níže (Tab. 5). Co se týká chemických vlastností, tak čistý PLA v suchém stavu dokáže vydržet až 100 let. Ovšem za běžných podmínek působí spousta různých faktorů a podléhá 
hydrolýze (Tab. 6). Rychlost hydrolýzy je také závislá na formě PLA. PLLA hydrolyzuje nejpomaleji, zatímco kopolymer PLA/PGA rychle. Takže, rychlost hydrolýzy PLLA<PDLLA<PLA/PGA.[33-35]

Tabulka 4: Vlastnosti PLLA v závislosti na optické čistotě[34]

| % L-formy PLA | Tg (°C) DSC | Tm (°C) DSC | ΔHf (J/g) | Hustota (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 60 | 184 | - | - |
| 98 | 61,5 | 176,2 | 56,4 | 1,2577 |
| 92,2 | 60,3 | 158,9 | 35,8 | 1,2601 |
| 87,5 | 58 | amorfní | amorfní | - |
| 80 | 57,5 | amorfní | amorfní | 1,2614 |
| 45 | 49,2 | amorfní | amorfní | 1,2651 |

Tabulka 5: Srovnání vlastností PLA (96 % optická čistota) s termoplasty[34]

| polymer | Modul v tahu (MPa) | Modul v ohybu (MPa) | Elongace při přetržení (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLA | 3834 | 3689 | 4 |
| PS | 3400 | 3303 | 2 |
| iPP | 1400 | 1503 | 400 |
| HDPE | 1000 | 800 | 600 |

Tabulka 6: Průběh hydrolýzy PDLA (folie, 37 °C, pH = 7,4) [34]

| dny | hm. úbytek (%) | Mn (g/mol) | Mw (g/mol) | Tg (°C) | Tm (°C) | ΔHf (J/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 60 000 | 80 000 | 64 | 155,8 | 0 |
| 7 | 1 | 14 000 | 35 000 | 56,1 | 154,7 | 8 |
| 14 | 4 | 2000 | 4000 | 50 | 149,7 | 14 |
| 21 | 14 | 1100 | 2200 | 48,7 | 146,3 | 45 |
| 28 | 27 | 1000 | 2000 | 51,9 | 142,8 | 47 |
| 35 | 28 | 1000 | 2000 | 51,9 | 143,4 | 45 |

## Neresorbovatelné polymery

Mezi nejčastěji využívané neresorbovatelné polymery pro zdravotnické aplikace patří PTFE, UHMWPE a PEEK. Tyto polymery odolávají vlivům v lidském těle a udržují si stálé vlastnosti po dlouhou dobu. Jejich využití je především v náhradách poškozených kloubů a cév. Pro ortopedické a dentální aplikace se používá PMMA.[39-42]

- Polymetylmetakrylát (PMMA)

Vyrábí se blokovou nebo suspenzní polymerací kyseliny metakrylové. Blokovou polymerací se získává polymer s molární hmotností Mw = 0,5-1,5*106 g/mol. Suspenzní polymerací se poté získává produkt s lepšími mechanickými vlastnosti. Takto připravený polymer je vhodný pro zpracování vstřikováním nebo vytlačováním. V obou případech výroby se jedná o amorfní polymer.

Obrázek 9: Strukturní vzorec PMMA

- Vlastnosti PMMA

K typickým vlastnostem PMMA patří čirost, bezbarvost a průhlednost, výborná odolnost povětrnostním vlivům, tvarová paměť a křehkost. Odolává zředěným kyselinám a hydroxidům, koncentrovaným již ne. Je rozpustný v chlorovaných a aromatických rozpouštědlech, ketonech, éterech, esterech. Hodnota protažení při přetržení je velice nízká, kolem 5 %. V případě vláken PMMA se modul zvýší až na 8 GPa a protažení na 25 %. [57]

## Částečně resorbovatelné polymery

Mezi částečně resorbovatelné polymery patří takové materiály, kdy je alespoň jedna složka směsi vstřebatelná (resorbovatelný). Jedná se především o směsi bioinertních polymerních matric (polyolefiny, PVC, PMMA) s biorozložitelnými polymery na bázi biorozložitelných polyesterů (PLA, PHA apod.). Do této skupiny se mohou řadit i kompozity resorbovatelných biopolymerů (PGA, PLA, PLLA, PCL) s uhlíkovými vlákny či hydroxyapatitem (HA) nebo jejich směs s jiným neresorbovatelným polymerem.[46-51] Největší uplatnění nachází tyto materiály v oboru tkáňového inženýrství.[46-48] PLA jako čistý materiál je křehký s velmi malou elongací (do 10 %) a uhlíkových vláken se využívá ke zvýšení jeho mechanických vlastností. V kompozitním materiálu společně s hydroxyapatitem slouží k náhradě kostní tkáně. Za stejným účelem se tak děje i v případě jiných polymerů. Pro zvýšení houževnatosti se PLA míchá s LDPE. V případě vytvoření směsi s přídavkem 5-30 hm. % PVAc dochází k zlepšení pevnosti v tahu a od 5 hm. % PVAc roste hodnota prodloužení při přetržení. PLA smísený s Ca(PO3)2 vykazuje stejný modul (>5 GPa) a elasticitu jako kost.[50]

Mimo zlepšení mechanických vlastnosti lze částečně resorbovatelné polymery vnímat i jako materiály pro aplikace řízeného uvolňování bioaktivních látek, kdy je biologicky aktivní látka inkorporována do rozložitelné matrice a během jejího rozkladu (resorbce) dochází k uvolňování dané látky do okolí. Na toto téma byly již vypracovány předběžné studie [2,52-53].

# Polymerní směsi na bázi PLA/PMMA

Následující kapitola se zaměřuje na shrnutí doposud publikovaných prací popisující tento polymerní systém. Zkoumána byla především mísitelnost. Pro detekci mísitelnosti byly použity metody DSC, DMA a SEM. Ze strany PLA byly použity všechny 3 formy (PLLA, PDLA, PDLLA). Metody přípravy vzorků jsou tři. Rozpouštěním polymerů v rozpouštědle a následné odlévání fólií, vysrážení z roztoku a vytlačováním.[50-51]

- Směs PDLLA/PMMA připravená vysrážením z roztoku

V případě směsi PDLLA/PMMA byly použity dvě metody přípravy. V prvním případě se jednalo o vysrážení z roztoku a ve druhém případě o odlévání filmů. [50-51]

Vzorky byly připraveny rozpuštěním v dioxanu a vysráženy petroléterem. Poté sušeny za vakua. Hlavním ukazatel mísitelnosti je teplota skelného přechodu (Tg). V případě přípravy směsi tímto způsobem byla na termogramu DSC viditelná pouze jedna hodnota Tg, což značí, že směs je mísitelná. Pokud by se objevily dvě hodnoty Tg, značí to obsah dvou fází a tedy nemísitelnost.

Dalším způsobem určení mísitelnosti je předpověď mísitelnosti pomocí Gordonova-Taylorova vztahu, který má následující znění:

Tg=WPLATgPLA+k(1-WPLA)TgPMMAWPLA+k(1-WPLA)	(3.3)

kde:  TgPLA teplota skelného přechodu PLA,  TgPMMA teplota skelného přechodu PMMA,
WPLA hmotnostní zlomek PLA,  k  nastavitelný parametr.

Pokud sestavíme diagram složení směsi proti Tg a vyneseme do něj experimentální data, tak zjistíme zápornou odchylku od hmotnostního průměru. Experimentální data byla proložena křivkou ze spočtených dat pomocí Gordonova-Taylorova vztahu a výsledná hodnota
 k = 0,5. Pokud je hodnota k<1 značí to velmi malé interakce mezi dvěma polymery a směs bude mísitelná.[50-51]

- Směs PDLLA/PMMA připravená odléváním filmů

Vzorky byly opět připraveny rozpuštěním, ale tentokráte v chloroformu a sušeny za vakua.

Následné vzorky byly podrobeny analýze pomocí DSC a na výsledném termogramu byly při určitých koncentracích znatelné dvě teploty skelného přechodu, což značí nemísitelnost. I nemísitelné polymery mohou vykazovat částečnou mísitelnost jako je to v tomto případě. Dvě hodnoty Tg jsou důsledkem stupně mísení molekul na rozhraní dvou polymerních fází. Pokud bude opět vytvořen diagram závislosti složení směsi proti Tg, tak uvidíme dvě křivky odpovídající jednotlivým fázím. Pomocí Foxova zákona lze určit složení jednotlivých fází.[50]

1Tg=W1Tg1+W2Tg2	(3.4)[44-45]

kde:W1 hmotnostní zlomek PDLLA, W2 hmotnostní zlomek PMMA,  Tg1 teplota skelného přechodu PDLLA, Tg2 teplota skelného přechodu PMMA.

Osamostatníme W1a W2a spočteme zastoupení polymerů v jednotlivých fázích. Při vysokých koncentracích PDLLA nebo PMMA vykazují polymery mísitelnost.

Důvodem proč stejná směs, ale připravená jiným způsobem najednou vykazuje pouze částečnou mísitelnost, je, že mísitelnost vyžaduje určité příznivé interakce (vodíkové můstky, přenos náboje, apod.) ve výsledku to ovlivňuje volnou energii mísení. Ovšem u této směsi nejsou žádné silné interakce. Pouze slabé dipolární.[50]

Mísitelnost dvou polymerů se dá zjistit i pomoci rozdílu parametrů rozpustnosti daných polymerů. Pokud mají být dva polymery mísitelná, neměl by rozdíl parametrů rozpustnosti překročit hodnotu 0,5. V případě polymerů PDLLA (δ =10,1 (cal/cm3)1/2) a 
PMMA (δ =9,35 (cal/cm3)1/2) je rozdíl větší a přesto se jedná o mísitelnou. Rozdíl je ale blízko kritické hodnotě mísení, a proto k ní dojít může.[50-51]

Hlavním důvodem, proč se v tomto případě přípravy jedná o nemísitelné polymery, je ten, že chloroform je lepší rozpouštědlo pro PMMA. S odpařujícím se rozpouštědlem se v prvním kroku tvoří precipitát PDLLA a až poté se formuje dvoufázová směs.[50]

Směs PDLA/PMMA byla připravena vysrážením z roztoku a určení, zda se jedná o mísitelné či nemísitelné polymery, bylo provedeno pomocí DSC a DMA analýzy.

- Směs PDLA/PMMA připravená vysrážením z roztoku

Vzorky byly připraveny rozpuštěním v dioxanu a vysráženy pomocí hexanu. Sušeny ve vakuu při 70 °C po jeden týden.

Po analýze DSC byla na termogramu znatelná pouze jedna hodnota teploty skleného přechodu, což značí mísitelnost polymerů. Vytvořením diagramu závislosti složení směsi proti Tg dostaneme podobný průběh jako u směsi PDLLA/PMMA připravené vysrážením z roztoku. Opět byla znatelná záporná odchylka od hmotnostního průměru. 
Byla spočtena Gordon-Taylorova předpověď a křivkou proložena experimentální data. Hodnota k byla v tomto případě 0,25. [51]

Z dynamicko-mechanického spektra je také jasné, že se jedná o mísitelné polymery. Polymery ve směsi vykazují pouze jednu hodnotu Tg.

- Směs PLLA/PMMA připravená vysrážením z roztoku

V případě této směsi byly k vytvoření použity metody vysrážení z roztoku a vytlačování.

Vzorky byly opět připraveny rozpuštěním v dioxanu a vysráženy pomocí hexanu a následně sušeny za vakua.

Jako metoda ke zkoumání mísitelnosti bylo použito DSC. Na termogramu po prvním ohřevu byly jasně znatelné dvě teploty skelného přechodu. Jedna v oblasti teploty 77 °C a druhá kolem 107 °C. Tyto dvě hodnoty značí nemísitelnost daných polymerů. Tento jev je díky tomu, že PLLA je semikrystalický polymer a pokud se použije dostatečně pomalé chlazení, tak krystalizuje a vytváří mikrodomény. Tendence ke krystalizaci poté působí jako hnací síla pro separaci fází. [50-51,55]

Jiný případ ovšem nastane, pokud celý systém zahřejeme nad 200 °C. Krystalická fáze PLLA roztaje a smísí se s amorfním podílem PMMA. Rychlých ochlazením se zabrání krystalizaci. Následným měřením druhého ohřevu se v termogramu projevila pouze jedna hodnota teploty skelného přechodu. [51,55]

Závěrem, směs PLLA/PMMA vykazuje mísitelnost v tavenině. Po pomalém ochlazení opět separuje na krystalickou složku PLLA a amorfní složku PMMA. Naopak rychlým ochlazením a přispěním amorfní složky PMMA lze vytvořit mísitelnou směs vykazující jednu hodnotu Tg. [50-51,55]

- Směs PLLA/PMMA připravená vytlačováním

Granulát PLLA a PMMA se sušil přes noc za vakua. Výsledná směs byla vytvořena na jednošnekovém vytlačovacím stroji za teploty 200 °C. Tvar vzorku byl prut o průměru 
13 mm. Struktura a mísitelnost byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a dynamicko-mechanické analýzy (DMA) [54]

Jako první byla zkoumána struktura vzorku pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM). Bylo zjištěno, že tyto polymery vykazují nemísitelnost. Jasně znatelný dvoufázový systém s ko-kontinuální fází.[54-55]

Jako další analýza bylo provedeno DSC. Opět se ukázalo, že polymery nejsou mísitelné a na termogramu se ukázaly dvě hodnoty teploty skelného přechodu vypovídající o přítomnosti dvou fází. Jelikož bylo chlazení pozvolné, PLLA krystalizovalo a vytvořilo mikrodomény krystalické fáze.[50-51,54-55]

Poslední analýza byla pomocí DMA. Rovněž se na termogramu objevily dvě hodnoty teploty skleného přechodu, jako tomu bylo v případě DSC. Jasně znatelné píky odpovídající jednotlivým fázím.

Závěrem, směs PLLA/PMMA vytvořená vytlačováním vzorků vykazuje nemísitelnost z důvodu krystalizace PLLA a následné separaci fází.[ 50-51,54-55] V důsledku pak vzniká ko-kontinuální struktura.[54]

# cíle práce

Na základě zadání diplomové práce byly stanoveny následující cíle:

- Připravit směs PLA/PMMA obsahující různé zastoupení biologicky rozložitelné polymerní frakce

- Dle pokynů připravit dvě sady vzorků (filmy, desky) o koncentracích
    biologicky rozložitelné složky 100, 75, 60, 55, 50, 45, 40, 25 a 0 hm. %

- Vzorky desek budou připraveny termoplastickým způsobem (na hnětiči)

- Filmy budou připraveny odléváním z roztoku polymeru

2.  Charakterizovat připravené směsi pomocí testování vlastností v tuhém stavu i 
        tavenině. Zaměřit se na sledování a objasnění mísitelnosti polymerních složek,
        morfologie a materiálových vlastností výsledných směsí pomocí:

- Tahových zkoušek

- Reologických měření

- Sledování tepelných vlastností pomocí DSC

- Elektronové mikroskopie

- Selektivní degradace v prostředí NaOH

|  | Praktická část |
| --- | --- |

# Materiály a metody

- Materiály

Použité polymery: polylaktid (PLA) a polymetylmetakrylát (PMMA). Polylaktid byl dodán společností NatureWorks® s obchodním označením Ingeo™ 4042D. Hustota 1,24 g/cm3, elongace filmu (1 mm) při přetržení v podélném směru 160 %, teplota tání 150 °C (data dle materiálového listu). PMMA s obchodním označením Altuglas® V 046. Hustota 
1,18 g/cm3, elongace při přetržení 6 %, modul pružnosti 3,3 GPa (data dle materiálového listu). Rozpouštědlo chloroform (CHCl3) a hydroxid sodný (NaOH) v analytické čistotě dodán společností IPL Lukeš Uherský Brod, Česká Republika.

- Příprava vzorků

Granuláty byly sušeny přes noc za teploty 70 °. Byly připraveny dvě sady vzorků. V prvním případě se jednalo o odlévané filmy a v druhém případě o lisované desky.

Filmy se připravovaly rozpuštěním granulátu ve 100 ml chloroformu a celková koncentrace polymeru (PLA+PMMA) činila 50 mg/ml. Bylo připraveno 9 vzorků o různých 
hmot. % PLA. Navážky materiálů jsou následující (Tab. 7)

Tabulka 7: Navážky PLA a PMMA pro vzorky odlévaných filmů

| hmot. % PLA | m PLA (g) | m PMMA (g) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 5,00 | - |
| 75 | 3,75 | 1,25 |
| 60 | 3,00 | 2,00 |
| 55 | 2,75 | 2,25 |
| 50 | 2,50 | 2,50 |
| 45 | 2,25 | 2,75 |
| 40 | 2,00 | 3,00 |
| 25 | 1,25 | 3,75 |
| 0 | - | 5,00 |

Polymery byly naváženy a nasypány do kádinky o objemu 150 ml. Přililo se 100 ml chloroformu. Dovnitř se vložilo míchadlo a kádinka se zakryla, aby se zabránilo odpařování rozpouštědla. Poté se kádinka umístila na magnetickou míchačku a míchalo se až do úplného rozpuštění obou polymerů. Po rozpuštění se celý obsah kádinky vylil na Petriho misku. Ta se umístila do sušárny vyhřáté na 50 °C a vyčkalo se odpaření rozpouštědla.

V případě vzorků ve formě desek se postupovalo následovně. Vysušené granuláty se podrobily mísení na hnětiči Brabender (Brabender GmbH&Co. KG, Německo) při teplotě 180 °C, 20 ot./min. po dobu 10 minut. Obsah komory hnětiče je 50 cm3. Ze známých hustot polymerů (PLA = 1,24 g/cm3, PMMA = 1,18 g/cm3) se spočetly navážky pro 
hmot. % PLA o stejných koncentracích, jako tomu bylo v případě fólií. Jednotlivé navážky jsou uvedeny níže (Tab. 8)

Tabulka 8: Navážky PLA a PMMA pro vzorky desek

| hmot. % PLA | m PLA (g) | m PMMA (g) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 62,00 | - |
| 75 | 46,50 | 14,75 |
| 60 | 37,20 | 23,60 |
| 55 | 34,10 | 26,55 |
| 50 | 31,00 | 29,50 |
| 45 | 27,90 | 32,45 |
| 40 | 24,80 | 35,40 |
| 25 | 15,50 | 44,25 |
| 0 | - | 59,00 |

Získaná směs byla ochlazena a nadrcena na střižném mlýnu Retsch SM 100 (Hann, Německo) se sítem o velikosti ok 8 mm. Dále se nadrcená směs použila k vylisování desek na stolním lisu. Velikost desek byla zvolena 125x125x1 mm. Lisovací cyklus byl poté zvolen jako předehřev + lisování celkem 10 minut při teplotě 190 °C. Chlazení poté rovněž 10 minut.

## Použité metody

K hodnocení struktury směsi byla použita optická mikroskopie (OM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Termické vlastnosti byly určeny pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a mechanické vlastnosti pomocí tahové zkoušky, tokové vlastnosti pomocí reologie. Dále byla zkoumána degradace směsi v čase.

- Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)

DSC je metoda termické analýzy. Principem je měření elektrického příkonu, který je potřebný k udržení stejné teploty vzorku a referenčního materiálu. Oba jsou zahřívány lineárně rostoucí teplotou a výstupem je poté rozdíl tepelných příkonů potřebný k udržení nulového rozdílu teplot mezi vzorkem a referenčním materiálem. Zpracováním výstupního signálu obdržíme termogram (Obr. 9) závislosti příkonu na teplotě/čase. Tepelné vlastnosti daného materiálu jsou určeny z endotermických a exotermických přechodů.[2, 58] Pomocí metody DSC lze určit teplotu skelného přechodu (Tg), krystalizace (Tc), tání (Tm), rozkladu (Tr),  krystalinitu (Xc), apod.

Obrázek 10: DSC termogram semikrystalického polymeru (PET) [58]

Měření DSC bylo použito pro zjištění teploty skelného přechodu (Tg), teploty tání (Tm) směsi PLA/PMMA. Vzorky se pohybovaly v rozmezí 5,6-8,4 mg a byly umístěny v hliníkových pánvičkách. Měření probíhalo na přístroji Mettler Toledo DSC1 s ovládacím softwarem STARe, který byl kalibrován na Indium. Jako inertní atmosféra byl zvolen dusík s průtokem 20 cm3/min. Provedlo se měření prvního ohřevu v rozmezí teplot 25-190 °C s rychlostí ohřevu 10 °C/min., chlazení od 190-25 °C s rychlostí chlazení 10 °C/min. a následným minutovým setrváním na teplotě 25 °C. Druhý ohřevu poté probíhal v teplotním rozmezí 25-190 °C s rychlostí ohřevu 20 °C/min.

- Tahová zkouška

Zkoušky tahem se řadí mezi nejčastěji užívané metody stanovení mechanických vlastností polymerů. Jedná se o standardizovanou metodu. Principem měření je aplikace jednoosého napětí/síly a sledování změn rozměrů až do bodu porušení vzorku. Napětí je definováno jako síla působící na plochu.

σ=F/A	(3.5)

kde: σ je napětí, F síla a A plocha

Sledované změny rozměrů (elongace) jsou poté definovány jako rozdíl rozměru před a po protažení ku původní délce.

ε=∆ll0		(3.6)

kde: ∆l je rozdíl délek před a po protažení, l0 jsou původní rozměry vzorku

Grafickým zpracováním těchto hodnot dostaneme diagram (Obr. 11) platný pro tahové zkoušky polymerů. [59]

Obrázek 11: Diagram průběhu tahové zkoušky

Na diagramu lze pozorovat body (označeny A-D), ve kterých dochází ke změnám chování. Těmto bodům také odpovídají jednotlivé hodnoty napětí jako například napětí na mezi úměrnosti (σA), napětí na mezi pružnosti (σK), apod.

Bod A se značí jako mez úměrnosti. V oblasti 0-A platí Hookeův zákon.

σ=ε*E (3.7)

kde:  σ je napětí, ε je deformace a E modul pružnosti

Protažení je přímo úměrné přiloženému napětí. Modul pružnosti E se tedy počítá ze směrnice této přímky. [59]

Bod B označuje mez pružnosti. V oblasti A-B dochází k pružné deformaci a pokud by bylo přiložené napětí uvolněno, materiál zaujme své původní rozměry. Po překročení hodnoty napětí na mezi pružnosti se dostáváme do oblasti B-C, která se označuje jako plastický tok. Zde dochází k nevratné deformaci až do bodu C, který je označován jako mez pevnosti. Jedná se o maximální hodnotu napětí. Poté následuje bod D, mez přetržení. V tomto bodě dochází k přetržení zkoušeného materiálu. [59]

Tělesa pro tahovou zkoušku mají normalizované rozměry dle ČSN EN ISO 527-3. Zkouška poté probíhá podle normy ČSN EN ISO 527-1.

V této práci ovšem nebyla použita normalizovaná tělesa. Z obou sad vzorků byly připraveny zkušební tělesa ve tvaru oboustranné lopatičky s činnými rozměry: 
celková délka (l) = 20 mm, šířka (d) = 4 mm, tloušťka dle vzorku (0,2-1,6 mm).  Tloušťka vzorků byla měřena digitálním mikrometrem ve třech místech a pro měření byl použit průměr těchto hodnot. Před měřením byla zkušební tělesa umístěna na 7 dní do exsikátoru se silikagelem. Měření probíhalo na přístroji Instron 8871 s ovládacím softwarem Bluehill. Rychlost posuvu čelistí byla nastavena na 2 mm/min.[59]

- Optická mikroskopie

Optická mikroskopie je jedna z nejstarších metod zkoumání struktury materiálů. Poskytuje zvětšení až 1000x. V oblasti polymerů se využívá hlavně ke zkoumání krystalické struktury. Především velikosti sferolitů.

Byl použit mikroskop Olympus CX 31 s příslušenstvím pro polarizaci světla. Snímky byly zhotoveny pomocí digitálního fotoaparátu Olympus SP350.

- Skenovací elektronová mikroskopie (SEM)

Metoda SEM se využívá k pozorování povrchů. Povrch vzorku skenuje sonda pomocí paprsku urychlených elektronů. Metoda SEM je považována za nepřímou, jelikož výsledný obraz vzniká ze sekundárního signálu (odražené nebo sekundární elektrony). Má vysokou rozlišovací schopnost a hloubku ostrosti. Lze pracovat s přiblížením v rozmezí 20-100000. Nejmenší zaznamenatelný útvar je 2 nm. [2]

V této práci byl použit SEM mikroskop VEGA II LMU (TESCAN). Zkoumala se morfologie směsi PLA/PMMA po degradaci 250 hodin v 1M NaOH. Všechny vzorky byly potaženy tenkou vrstvou Au/Pd. Mikroskop pracoval v modu vysokého vakua za urychlujícího napětí 5 kV.

- Reologické metody

Reologická měření nám poskytují ucelený obraz o tokových vlastnostech polymerů. Polymery se svým chováním v tavenině řadí mezi nenewtonské kapaliny. To znamená, že se zvyšujícím se smykovým namáháním taveniny se mění viskozita (v tomto případě klesá). Polymerní taveniny se chovají viskózně (jako kapalina) i elasticky (pružně). Proto je jejich chování označováno jako viskoelastické. Tyto vlastnosti jsou poté charakterizovány pomocí veličiny zvané viskozita (η). Vyjadřuje odpor vůči toku.

K měření těchto vlastností se využívá viskozimetrů. Podle principu funkce se dělí na výtlačné (kapilární), rotační. [60]

Výtlačným viskozimetrem lze stanovit tzv. index toku taveniny (ITT), který nám určuje hmotnost taveniny v gramech vytlačené za dobu 10 minut. Jedná se o normalizovanou metodu dle ČSN EN ISO 1133.

Rotační viskozimetry se podle uspořádání dělí na válec-válec, kdy kapalina je v meziprostoru mezi válci a měří se moment přenášený kapalinou z jednoho válce na druhý. Tato metoda není vhodná pro taveniny z důvodu obtížného čištění. V dalších případech se uspořádání liší pouze tvarem horní části a to buď deska-deska, nebo kužel-deska. Tavenina je v tomto případě mezi elementy s rovnoběžným uspořádáním a je podrobena oscilaci jednoho z dvojice (kužel nebo deska dle uspořádání) o daný úhel (θ). Oscilace se v čase pravidelně opakuje, a proto se hovoří o úhlové frekvenci (ω). [60]

V závislosti na úhlové frekvenci se poté zaznamenávají veličiny jako elastický smykový modul (G‘) vykazující elastické chování, elastický ztrátový modul (G‘‘) charakterizující viskózní chování a komplexní modul (G*) rovnající se odmocnině součtu smykového a ztrátového modulu. Dále je zaznamenávána komplexní viskozita (η*) rovnající se podílu komplexního modulu a úhlové frekvence. [60]

Pro měření reologických dat v praktické části byl použit rotační viskozimetr ARES 2000 (Rheometric) s uspořádáním deska-deska. Průměr desek 25 mm, vzdálenost 1 mm. Podmínky: teplota = 190 °C, protažení taveniny směsi PLA/PMMA 1 %, úhlová frekvence v intervalu 0,1-100 rad/s. Měřeny byly smykové, ztrátové, komplexní moduly a komplexní viskozita. Uvedené hodnoty byly zpracovány do grafických závislostí.

- Degradace

Degradace je zpravidla nežádoucí jev. Dochází při ní ke zhoršení užitných vlastností. Příkladem může být zhoršení mechanické soudržnosti až do té míry, že dojde ke zborcení výrobku. Degradaci způsobují vlivy chemické, fyzikální a biologické. Mezi chemické vlivy lze zařadit působení pH, reaktivnost prostředí, apod. K fyzikálním vlivům patří vystavení vysokým/nízkým teplotám či UV nebo VIS záření. Působení mikroorganizmů se řadí mezi biologické vlivy. Ovšem v případě aplikace resorbovatelných polymerů na zdravotnické prostředky se jedná o jev žádoucí. Materiál v těle resorbuje na netoxické látky. Během degradace dochází ke štěpení řetězců (snižování Mw). Až jsou řetězce dostatečně krátké, projdou buněčnou stěnu a uvnitř buněk jsou zpracovány na konečné produkty syntézy v podobě vody a oxidu uhličitého. [38]

Degradace v praktické části této práce byla prováděna pomocí chemických vlivů. Vzorky (filmy i desky) směsi PLA/PMMA o různých hmot. % PLA v podobě oboustranných lopatiček byly vystaveny působení 50 ml 1M NaOH a kontinuálnímu třesení na třepačce Orbital Incubator SI 500 (Stuart ®) při teplotě 37 °C a 100 ot./min. Byly zaznamenávány hmotností úbytky po 5, 10, 15, 21, 45, 82, 135 a 250 hodinách degradace. Po uplynutí daného času byly vzorky upláchnuty destilovanou vodou a umístěny do sušárny UFB 400 (Memmert) vyhřáté na 50 °C po dobu 24 hodin. Sušily se do konstantní hmotnosti. Poté byly všechny dosud nedegradované vzorky zváženy na analytických vahách Denver Instrument SL-62A. Ze zaznamenaných dat byly poté zpracovány časové závislosti degradace směsi PLA/PMMA. U celistvých vzorků po 250 hodinách degradace byla provedena tahová zkouška.

# Výsledky a diskuze

- Mechanické vlastnosti

Vzorky ve formě desek

V případě polymerních desek jsou výsledky tahových analýz ve formě závislostí modulu pevnosti v tahu a tažnosti na složení PLA/PMMA směsi uvedeny v Obr. 12-14. Přičemž jsou zde zahrnuta data mechanických vlastností polymerních vzorků po degradační studii (viz. dále).

Z Obr. 12 je patrno, že hodnota modulu pružnosti, E, není výrazně závislá na složení polymerní směsi. Čistý PLA má hodnotu E = 8556 MPa. Poněkud, však ne výrazně nižší hodnota byla zaznamenána i pro čistý PMMA (7153 MPa). Nicméně nejnižší studovaný přídavek PLA (25 hmot. %) způsobuje zvýšení hodnot E na úroveň čistého PLA. V případě ostatních směsí byly zaznamenány podobné výsledky, kdy docházelo k fluktuaci průměrných hodnot E kolem 8500 MPa. Přičemž směrodatná odchylka ve většině případů nepřesahovala 10 % z průměrných hodnot prezentovaných v Obr. 12.

Obrázek 12: Závislost modulu pružnosti vzorků ve formě desek na složení směsi

Pevnost v tahu čistých matric a PLA/PMMA směsí uvedených v Obr. 13 vykazuje stoupající trend s rostoucí koncentrací biorozložitelné složky systému. Maximální vzrůst hodnoty pevnosti v tahu byla sledována v případě směsi obsahující 50 hmot. % PLA. 
Při tomto složení došlo k 51 % nárůstu sledované veličiny ve srovnání s čistým PMMA a 21 % nárůstu v případě čistého PLA. Směsi s vyšším obsahem PLA vykazovaly spíše klesající průběh směrem k hodnotě pro čistý polyester.

Obrázek 13: Závislost pevnosti v tahu vzorků ve formě desek na složení směsi

Podobný průběh jako v předešlém případě byl zaznamenán u koncentrační závislosti pro tažnost (Obr. 14).  Také zde byly obdrženy maximální hodnoty pro směsi obsahující 50 hmot. % PLA. Došlo tedy k zvýšení maximálního protažení v důsledku přítomnosti PLA matrice z 0,8 % (čistý PMMA) na 1,3 % (50 hmot. % PLA), přičemž čistý polyester vykazoval tažnost 1,1 %.

Výše prezentované výsledky ukazují na poměrně dobrou kompatibilitu obou polymerních matric. Jak je patrno z Obr. 12-14, nedochází k výrazným odchylkám od hodnot, které by mohly být předpokládány při použití jednoduchého mísícího pravidla, to znamená, že hodnoty E, pevnosti tahu a tažnosti PLA/PMMA směsi neleží v daných závislostech daleko od úsečky spojující veličiny čistých matric.

Obrázek 14: Závislost protažení vzorků ve formě desek na složení směsi

Vzorky ve formě odlévaných filmů

Výrazně jiné tahové vlastností byly naměřeny pro vzorky připravené odléváním z polymerních roztoků (Obr. 15-16). Obecně odlévané filmy vykazovaly vyšší hodnoty E i pevnosti v tahu. Naproti tomu byla sledována výrazně vyšší tažnost. Rozdíly v mechanických vlastnostech oproti termoplasticky připraveným vzorkům spočívají v odlišném principu interakcí mezi jednotlivými matricemi a rozpouštědlem (chloroform). Nutno také dodat, že tepelná historie přípravy vzorků hraje výraznou roli na jejich výsledné mechanické vlastnosti.

Závislost modulu pružnosti na složení odlévaných filmů nevykazuje výraznějších odchylek od již zmiňovaného směšovacího pravidla s výjimkou směsí 50 a 55 hmot. % PLA, kdy došlo k výraznější kladné odchylce (Obr. 15).  To může být způsobeno rozdílnou morfologií krystalických útvarů vzniklých při přípravě vzorků (Obr. 16). Pevnosti v tahu čistého PMMA a směsí do 40 hmot. % PLA kulminují kolem hodnoty 12 MPa. Při dalším zvyšování biodegradovatelné komponenty (do 60 hmot. %) dochází k mírnému nárůstu sledované hodnoty. Nad koncentrací 60 hmot. % PLA dochází k strmému vzrůstu pevnosti v tahu směrem k hodnotě naměřené pro čistý PLA 25 MPa (Obr. 16).

Obrázek 15: Závislost modulu pružnosti vzorků ve formě filmů na složení směsi

(b)

(a)

Obrázek 16: Snímky z optického mikroskopu odlévaných filmů v polarizovaném světle a) čistý PLA b) PLA/PMMA 50/50 (zvětšeno 100x)

Obrázek 17: Závislost pevnosti v tahu vzorků ve formě filmů na složení směsi

Maximální protažení odlévaných filmů bylo podobné s termoplasticky připravenými vzorky, a to pro čistý PMMA a směsi do 45 hmot. % PLA. Nad touto hranicí docházelo k strmému vzrůstu maximálního protažení, které dosahovalo téměř 200 % v případě směsi 75 hmot. % PLA (Obr. 18).

Tyto výsledky ukazují, že v případě odlévaných filmů se kritická hranice určující jejich výsledné mechanické vlastnosti nachází v rozsahu 45-60 hmot. % PLA. Nad touto hranicí začíná být určujícím parametrem právě PLA matrice. To naznačuje výskyt efektu fázové inverze. Podobných výsledků bylo dosaženo i v práci publikované Li a kol.[55]

Obrázek 18: Závislost protažení vzorků ve formě filmů na složení směsi

- Reologická měření

Závislost komplexní viskozity (η*) čistých matric i PLA/PMMA směsi na úhlové frekvenci (ω) je vynesena na logaritmických osách na Obr. 19. Nejnižší hodnoty komplexní viskozity jsou charakteristické pro čistý PLA, kdy se hodnota komplexní viskozity 
rovná 1411 Pa.s při 0,1 rad/s a 190 °C. S rostoucí úhlovou frekvencí nedochází k výraznějšímu poklesu komplexní viskozity PLA a lze zaznamenat typické newtonské plato. Naproti tomu komplexní viskozita čistého PMMA je téměř o dva řády vyšší. Navíc dochází k poměrně intenzivnímu snižování komplexní viskozity s úhlovou frekvencí. 
Tyto výsledky přímo souvisí se strukturou obou polymerních matric. Zatím co PLA je lineární polyester s neobjemnou boční metylovou skupinou, PMMA má podstatně objemnější boční řetězec ve formě metylakrylátové skupiny (R-CO-O-CH3) navázaný na uhlíkové páteřní struktuře, která je příčinou sledovaného jevu. S rostoucím stupněm smykové deformace daným zvyšující se úhlovou frekvencí však dochází k snižování strukturních parametrů PMMA na viskozitě polymerní taveniny při dané teplotě. S tím souvisí i viskoelastické vlastnosti daných materiálů, které jsou charakterizovány ve formě elastického a ztrátového smykového modulu na Obr. 20-21.

104

103

102

106

105

Obrázek 19: Závislost komplexní viskozity na úhlové frekvenci

102

100

106

105

104

103

101

Obrázek 20: Závislost elastického smykového modulu na úhlové frekvenci

102

103

104

106

105

Obrázek 21: Závislost ztrátového elastického modulu na úhlové frekvenci

Některé již dříve publikované práce uvádějí možnost sledování fázových přeměn nemísitelných polymerních systémů (inverze fází). To je dáno přechodem mezi negativní a pozitivní odchylkou viskoelastických charakteristik od semilogaritmického směšovacího pravidla.[50-51] V případě sledovaných PLA/PMMA směsí byly vyneseny závislosti komplexních viskozit a elastických smykových modulů na složení směsi při různých úhlových frekvencích (Obr. 22-23). Jak je patrno, získané data velmi výrazně odpovídají semilogaritmickému směšovacímu pravidlu, které je naznačeno na Obr. 22-23 čárkovanou čarou. To opět indikuje velmi dobrou kompatibilitu obou matric, jak již bylo naznačeno v diskuzi mechanických vlastností.

103

102

106

105

104

101

100

Obrázek 22: Závislost elastického smykového modulu na složení směsi při různých úhlových frekvencích

102

105

104

103

Obrázek 23: Závislost komplexní viskozity na složení směsi při různých úhlových

frekvencích

- DSC

Výsledky z charakterizace připravených vzorků (desek i odlévaných filmů) jsou prezentovány níže (Tab. 9-10). V případě termoplasticky připravených vzorků se čistý PLA jeví jako semikrystalický polymer vykazující teplotu tání při 153,8 °C, zatím co v DSC záznamu amorfního PMMA tento endotermně zabarvený efekt chyběl. V případě PLA byla ještě zaznamenána  dokrystalizace při 122,9 °C (1. ohřev). Podobných výsledků bylo sledováno i u směsi se 75 hmot. % PLA, nicméně s výrazně nižší intenzitou (Hc a Hm) (Obr. 24). Ostatní směsi nevykazovaly přítomnost krystalického podílu, což je patrno z DSC záznamu (1. ohřev) všech vzorků.

Tabulka 9: Tepelné vlastnosti vzorků desek určené pomocí DSC

| Vzorky desek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ohřev |  |  |  |  |  | 2. ohřev |
| Složení směsi (Hmot. %) | Tg (°C) | Tc (°C) | Hc | Tm (°C) | Hm | Tg (°C) |
| PLA | 61,04 | 122,90 | 16,78 | 153,80 | -19,90 | 59,90 |
| 75/25 | 63,60 | 122,90 | 1,62 | 152,30 | -2,58 | 60,78 |
| 60/40 | 62,85 | * | * | * | * | 65,76 |
| 55/45 | 65,40 | * | * | * | * | 61,15 |
| 50/50 | 63,15 | * | * | * | * | 69,46 |
| 45/55 | 67,74 | * | * | * | * | 71,78 |
| 40/60 | 71,92 | * | * | * | * | 75,15 |
| 25/75 | 80,16 | * | * | * | * | 82,00 |
| PMMA | 102,60 | * | * | * | * | 105,31 |

Tabulka 10: Tepelné vlastnosti vzorků odlévaných filmů určené pomocí DSC

| Vzorky odlévaných filmů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ohřev |  |  |  | 2. ohřev |
| Složení směsi (Hmot. %) | Tg (°C) | Tm (°C) | Hm | Tg (°C) |
| PLA | * | 145,43 | -17,66 | 41,88 |
| 75/25 | 67,09 | 142,30 | -13,46 | 38,32 |
| 60/40 | 50,86 | 140,30 | -7,72 | 40,48 |
| 55/45 | 50,40 | 140,80 | -6,91 | 40,90 |
| 50/50 | 43,27 | 141,62 | -7,87 | 41,26 |
| 45/55 | 51,82 | 140,50 | -10,05 | 42,26 |
| 40/60 | 50,40 | 138,62 | -1,54 | 54,56 |
| 25/75 | 49,47 | 138,20 | -3,32 | 46,66 |
| PMMA | 49,50 | * | * | 76,63 |

Druhý ohřev byl použit pro odečet teploty skleného přechodu (Tg), která se v případě čistého PLA a PMMA liší o více jak 45 °C (PLA Tg = 59,9 °C, PMMA Tg = 105,3 °C). Polymerní směsi vykazovaly Tg v intervalu mezi hodnotami pro čisté matrice, přičemž jejich hodnoty odpovídaly Gordon-Taylorové predikci [50-51] (Obr. 25), která je dána již dříve prezentovanou Rov. 3.3:

Tg=wPLATgPLA+k(1-wPLA)TgPMMAwPLA+k(1-wPLA)

kde:wPLA je objemová frakce PLA, TgPLA, TgPMMAjsou teploty skelných přechodů daných matric, k je empirický parametrpoužívaný k charakterizaci míry interakce mezi polymery, přičemž hodnota rovna 1 ukazuje na slabé interakce. Pro daná experimentální data bylo nalezeno k = 0,28, což odpovídá relativně slabému vzájemnému působení PLA a PMMA matric v jejich směsích připravených za daných podmínek.

PMMA

40/60

25/75

50/50

45/55

60/40

55/45

75/25

PLA

Obrázek 24: DSC termogram vzorků desek o různém složení směsi (1. ohřev)

Obrázek 25: Závislost teploty skelného přechodu na složení směsi vzorků desek, experimentální data ve srovnání s Gordon-Taylorovou predikcí a Foxovým modelem

DSC křivky z 1. ohřevu pro odlévané fólie jsou naznačena na Obr. 26. Vyhodnocení je pak uvedeno v Tab. 10. Je patrné, že přítomnost PMMA složky mají negativní vliv na formaci PLA krystalů, což se projevuje snížením Tm. Dále je patrný výrazný vliv techniky přípravy filmů, když odlévané filmy se svým Tg výrazně liší od filmů připravených termoplastickou metodou. Podmínky panující při formaci z roztoku odlévaných filmů poskytují dostatečně dlouhý časový interval k jiné finální formaci krystalické i amorfní fáze, což se projevuje nižšími hodnotami Tg a krystalizací PLA v PLA/PMMA směsích, která přímo souvisí se zaznamenáním jejich Tm. Obr. 27 je pak obdobný s daty prezentovanými na Obr. 25 s tím, že uvedené výsledky postihují odlévané filmů. Je patrno, že Foxův model neodpovídá experimentálním datům, na rozdíl o Gordon-Taylorově predikci. Zde nejlépe odpovídá parametr k= 0,09, což ukazuje na minimální interakce obou matric.

PMMA

25/75

40/60

45/55

50/50

55/452

60/40

75/25

PLA

Obrázek 26: DSC termogram vzorků odlévaných filmů o různém složení 
směsi (1. ohřev)

Obrázek 27: Závislost teploty skelného přechodu na složení směsi vzorků filmů, experimentální data ve srovnání s Gordon-Taylorovou predikcí a Foxovým 
modelem

- Degradace

Degradační studie založená na selektivním hydrolytickém odstraňování PLA matrice z PLA/PMMA směsi za použití 1M NaOH, byla aplikována k získání informace o morfologickém uspořádání dané směsi. Podobných studií na bázi selektivní extrakce jedné z polymerních složek je využíváno v případě nemísitelných směsí ke stanovení indexu ko-kontinuity.[2] Zároveň se jedná o jednoduchou metodu přípravy vysoce porézních materiálů, které mohou nacházet uplatnění v oblastech zdravotnických prostředků, ale i jako stacionární fáze pro separační analytické techniky.[33,35]

Průběhy degradací jsou znázorněny prostřednictvím časových závislostí průměrných hmotnostních úbytků (vyjádřeny v % z původní hmoty vzorku). Obr. 28 ukazuje daný průběh pro termoplasticky připravené vzorky, zatím co Obr. 29 odlévané filmy. Vzhledem k tomu, že NaOH selektivně degraduje polyesterovou matrici, roste hmotnostní úbytek vzorku s rostoucí koncentrací PLA. To je patrno hlavně v případě vzorků ve formě tenkých filmů z čistého PLA, které byly kompletně degradovány v průběhu 15 hodin. Naproti tomu PMMA vykazovalo zanedbatelnou odezvu. Je nutno poukázat na fakt, že v případě odlévaných filmů jsou experimentální data zatížena velkou chybou kvůli desintegraci vzorku. Tím pádem byly reálně změřené hmotnostní úbytky vyšší ve srovnání s předpokládanými zakládající se na znalosti složení daných směsí.

Obrázek 28: Průběh časové závislosti procentuálního úbytku termoplasticky 
připravených vzorků

Obrázek 29: Průběh časové závislosti procentuálního úbytku vzorků odlévaných filmů

Obr. 30 ukazuje závislost procentuálního odstranění teoreticky přítomného PLA na složení PLA/PMMA směsi po 250 hodinách degradace v 1M NaOH. Obecně, všechny směsi nevykazovaly kompletní odstranění PLA. Ze závislosti rozdílu mezi ve směsi přítomným a skutečně odstraněným PLA, který je graficky znázorněn na Obr. 30 jako (D), vyplývá, že D do 50 hmot. % PLA vzrůstá. Po překročení této hranice dochází k jeho snižování a pro čistý PLA nabývá logicky nulové hodnoty (Obr. 31).

Obrázek 30: Teoretický a reálný průběh degradace vzorků desek

Obrázek 31: Rozdíl reálných hodnot od teoretického průběhu degradace

Tyto skutečnosti svědčí o morfologických poměrech ve zkoumaných směsích, kdy za nízkých koncentrací PLA nejsou jeho domény (ať již ve formě separovaných útvarů nebo ve směsi s PMMA) dostupné pro hydrolytického činitele, který působí od povrchu vzorku. Je zajímavé, že s rostoucí koncentrací PLA (do 50 hmot. %) se tato dostupnost snižuje. To znamená, že i při zvyšujícím se podílu hydrolyzovatelné matrice dochází k takovému uspořádání morfologie, při kterém je daná matrice hůře dostupná pro hydrolýzu. Důsledkem takového chování může být buď zapouzdření PLA fáze v PMMA matrici nebo mísitelnost obou polymerů. Po překročení 50 hmot. % PLA je polyester více degradován (tzn. D se snižuje), nicméně nedochází k limitnímu snížení D, jak by se dalo očekávat v systémech, kde nastala inverze fází.[22,54-55]

Mimo míry hmotnostního úbytku byla intenzita degradace posuzována z pohledu změny mechanických vlastností PLA/PMMA směsi po 250 hodinách degradace. To bylo prováděno pouze u termoplasticky připravených vzorků, jelikož odlévané filmy byly značně dezintegrovány a nebylo je možné použít pro další vyhodnocování. Výsledky jsou naznačeny v Obr. 12-14. Modul pružnosti, E, byl v případě čistého PMMA v důsledku degradačního média zdánlivě zvýšen, nicméně tento efekt lze považovat za diskutabilní vzhledem ke statistickému rozptylu dat především u nedegradované série. Obecně lze konstatovat, že vzorky se v důsledku degradace staly křehčími. 
Ve směsích s vyšším obsahem PLA se E nepodařilo stanovit (Obr. 12). V případě pevnosti v tahu (Obr. 13) i tažnosti (Obr. 14) lze zpozorovat podobný trend. Čistý PMMA a směs s obsahem 25 hmot. % PLA nevykazují téměř žádné změny oprati nedegradovaným analogům. Nad touto koncentrací však dochází k strmému poklesu obou parametrů.

Tyto výsledky odpovídají očekáváním i dříve publikovaným výsledkům jiných autorů, kdy degradace jednoho z komponent polymerní směsi má za následek vznik vakancí, které jsou příčinou strukturních nestabilit při mechanickém namáhání daného tělesa.[35-36]

- SEM

Pro doplnění výše zmíněných výsledků byly pořízeny snímky polymerních směsí před a po 250 hodinách degradace v 1M NaOH pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (Obr. 32-35). Snímky nedegradovaných směsí (křehkých lomů) nevykazují výskyt výraznějších nehomogenit, tedy efekt známý jako separaci fází. V případě degradovaných vzorků lze zpozorovat výskyt výše zmiňovaných vakancí způsobených hydrolytickým odstraněním PLA ze směsi. Intenzita těchto vakancí se zvyšuje s rostoucí koncentrací PLA ve směsi. Tyto snímky podporují výše zmíněnou hypotézu mísitelnosti (částečné mísitelnosti) zkoumaných matric. Na druhou stranu je zde prokázáno, že pokud za určitých podmínek dochází k separaci PLA a PMMA matricí, tak vzniklá struktura nenabývá podoby kulovitých částic, jako je tomu u mnoha jiných systémů, ale naznačuje existenci morfologicky jiných (fibrilárních) uspořádání.

a)

b)

Obrázek 32: SEM obraz směsi PLA/PMMA 25/75 a) nedegradovaný
b) po 250 h degradace

a)

b)

Obrázek 33: SEM obraz směsi PLA/PMMA 45/55 a) nedegradovaný
b) po 250 h degradace

a)

b)

Obrázek 34: SEM obraz směsi PLA/PMMA 55/45 a) nedegradovaný
b) po 250 h degradace

b)

a)

Obrázek 35: SEM obraz směsi PLA/PMMA 60/40 a) nedegradovaný
b) po 250 h degradace

Závěr

Tato práce se zabývala přípravou a charakterizací částečně biorozložitelných směsí na bázi polylaktidu (PLA) a polymetylmetakrylátu (PMMA). Tyto materiály mají perspektivu jako komponenty pro výrobu zdravotnických prostředků.

Byly připraveny dva typy PLA/PMMA směsí. První typ zahrnovat směsné polymerní filmy připravené odléváním z roztoku organického rozpouštědla. Druhý typ byl připraven termoplastickým mícháním. Výsledné směsi byly charakterizovány na mechanické, tepelné, morfologické vlastnosti. Dále byly sledovány optické (první typ) a reologické (druhý typ) vlastností. Obě série vzorků byly také podrobeny degradačním procesům v silně alkalickém prostředí.

Výsledky ukázaly, že způsob přípravy PLA/PMMA směsi má zásadní význam na výsledné vlastnosti materiálu. Odlévané filmy byly charakteristické značnými odchylkami sledovaných vlastností s měnícím se zastoupením jednotlivých komponent ve směsi. Na druhou stranu termoplasticky připravené směsi vykazovaly postupný přechod sledovaných vlastností v závislosti na podílu jedné či druhé polymerní složky. Bylo také prokázáno, že charakter přípravy směsí  PLA/PMMA má podstatný vliv na mísitelnost a s tím spojené vlastnosti.

Tato studie ověřila možnost použití PLA/PMMA směsi pro zdravotnické aplikace z pohledu materiálové kompatibility obou matric. Na tyto výsledky může navázat další projekt spojený s biologicky stabilitními studiemi a testování difúzních procesů.

Seznam použité literatury

[1]	INOUE, Takashi, et al. Polymer blends handbook. L. A. Utracki. Volume 1. 
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. 1411 s.

[2] OTGONZUL, Onon. Bioactive pomyleric systems for food and medical packaging applications. Zlín, 2010. 128 s. Dizertační práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

[3] MEISSNER, Bohumil; ZILVAR, Václav. Fyzika polymerů : Struktura a vlastnosti polymerních materiálů. Praha : SNTL, 1987. 306 s.

[4] FREED, Karl F. Phase behavior of polymer blends. Berlin : Springer-Verlag, 2005. 207 s. ISBN 3-540-25680-6.

[5] ROBESON, Lloyd M. Polymer blends: a comprehensive review. Munich : Carl Hanser Verlag , 2007. 461 s.

[6] VASILE, C., KULSHRESTHA, A. K. Handbook of polymer blends and composites. Volume 3. UK : Rapra Technology Limited, 2003. 330 s. ISBN 1-85957-303-7.

[7] COLEMAN, Michael M.; PAINTER, Paul C.Miscible Polymer Blends :Background and Guide for Calculations and Design. C. Vasile, A. K. Kulshreshtha. USA : DEStech Publications, 2006. 38 s., CD. ISBN 1-932078-55-X.

[8] KRYSZEWSKI, Marian; MARTUSCELLI, Ezio; GALESKI, Andrzej. Polymer blends: : processing, morphology, and properties. Volume 2. Italy : Plenum Press, 1984. 287 s.

[9] WILEY-VCH. Encyclopedia of Polymer Blends : Fundamentals. Avraam I. Isayev.

Volume 1. Germany : WILEY-VCH Verlag, 2010. 313 s. ISBN 978-3-527-31929-9.

[10] RABEK, J. F. Experimental method in polymer chemistry. New York : Wiley, 1980.

[11] LIPATOV, Yuri. S.; NESTEROV, Anatoly E. Thermodynamics of polymer blends. Lancaster : Technomic Pub., 1997. 450 s.

[12] SMITH, J.M.; VAN NESS, H.C.; ABBOTT, M.M. Introduction to Chemical 
Engineering Thermodynamics. 7. vydání. McGraw-Hill, 2005. 817 s.

[13] HANSEN, Charles M. Hansen solubility parameters: : a user’s handbook. 
Florida : CRC Press, 2000. 519 s. ISBN 0-8493-1525-5.

[14] FRIED, Joel R. Polymer science and technology. second edition. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2003. 582 s. ISBN 013685561X.

[15] UTRACKI, L. A. Polymer blends handbook, Verlag:Springer, 2002

[16] UTRACKI, L. A. Polymer Alloys and Blends, Munich:Hanser, 1989

[17] WORK, W. J., et al. DEFINITIONS OF TERMS RELATED TO POLYMER    BLENDS, COMPOSITES, AND MULTIPHASE POLYMERIC MATERIALS. Pure Appl. Chem.. 2004, 11, s. 1985–2007.

Začátek formuláře

Konec formuláře

[18] SHONAIKE, Gabriel O.; SIMON , George P. Polymer Blends and Alloys. 
              New  York : Marcel Dekker, 1999. 745 s. ISBN 0-8247-1980-8.

[19] BARZEGARI, Mohammad R, et al. Rheology of co-continuous phase 
              in physical  thermoplastic elastomers. Polym Int. 2004, 53, s. 1448–1455.

[20] HARRATS, Charef; THOMAS, Sabu; GROENINCKX, Gabriel. 
            Micro- and nanostructured multiphase polymer blend systems: : phase 
            morphology and interfaces. Florida : CRC Press, 2006. 442 s.

[21] HARRATS, Charef. Multiphase polymer-based materials: : an atlas of phase
         morphology at the nano and micro scale. Florida : CRC Press, 2009. 330 s.

[22]  OMONOV, T.S., et al. Phase continuity detection and phase inversion 
              phenomena in immiscible polypropylene/polystyrene blends with different 
              viscosity ratios. Polymer. 2007, 48, s. 5917-5927.

[23] BÄEUERLEIN, Edmund, et al. Handbook of Biomineralization: : Medical 
        and clinical aspects . Germany : Willey-VCH, 2007. 399 s.
         ISBN 978-3-527-31806-3.

[24] SHI, Donglu. Biomedical devices and their applications . Berlin : 
        Springer-Verlag,  2004. 203 s. ISBN 3-540-22204-9.

[25] KING, Paul H.; FRIES, Richard C. Design of biomedical devices and systems. 
        Florida : CRC Press, 2008. 393 s.

[26] BHAT, Sujata V. Biomaterials. First edition. Germany : Springer-Verlag,
          2002. 265 s.

[27] SHI, Donglu. Introduction to biomaterials. Tsinghua University Press, 
          2002. 255 s. ISBN 7-320-10807-2.

[28] PALLUA, Norbert; SUSCHECK, Christoph V. Tissue Engineering: : From Lab 
        to Clinic. Germany : Springer-Verlag, 2011. 634 s. ISBN 978-3-642-02823-6.

Začátek formuláře

Konec formuláře

[29] KLEE, Doris; HÖCKER, Hartwig. Polymers for Biomedical Applications : 
              Improvement of the Interface Compatibility. Berlin : Springer, 1999. 239 s.

[30] LAMBERT, B.J.; TANG, F.-W.; ROGERS, W. J. Polymer in Medical 
Applications. United Kingdom : Rapra Technology Limited, 2001. 147 s. ISBN 9781859572597.

[31] HELLER, J.; BAKER, R.W. Controlled Release of Bioactive Materials. New York : Academic Press, 1980. 473 s.

[32] BASTIOLI, Catia. Handbook of Biodegradable Polymers. UK : Rapra Technology Limited, 2005. 549 s. ISBN 1-85957-389-4.

[33] AURAS, Rafael A., et al. Poly(lactic Acid): : Synthesis, Structures, Properties, Processing, and applications. Germany : Willey-VCH, 2010. 499 s. ISBN 978-0-470-29366-9.

[34] KRICHELDORF, Hans R.; NUYKEN, Oskar; SWIFT, Graham. HANDBOOK OF POLYMER SYNTHESIS. Second Edition. New York : Marcel Dekker, 2005. 965 s. ISBN 0-8247-5473-5.

[35 DOMB, Abraham J.; KOST, Joseph; WISEMAN, David M. HANDBOOK OF BIODEGRADABLE POLYMERS. Florida : CRC Press, 1997. 526 s. ISBN 90-5702-153-6.

[36] HOLLANDER, Anthony P.; HATTON, Paul V. Biopolymer Methods in Tissue Engineering. New Jersey : Humana Press, 2004. 257 s. ISBN 1-59259-428-X.

[37] WERNER, Carsten. Polymers for Regenerative Medicine. Berlin : Springer, 2006. 227 s.

[38] SHALABY, S.W.; BURG, Karen J.L. Absorbable and Biodegradable Polymers. Florida : CRC Press, 2005. 289 s. ISBN 0-8493-1484-4.

[39] SHALABY, S.W. ; SALZ, Ulrich. POLYMERS for DENTAL and ORTHOPEDIC APPLICATIONS. Florida : CRC Press, 2007. 426 s.

[40] RATNER, Buddy D. Biomaterials science: an introduction to materials in 
medicine. London : Academic Press, 2004. 851 s.

[41] BOCCACCINI, Aldo R.; GOUGH, Julie E. Tissue engineering using ceramics and polymers. Florida : CRC Press, 2007. 604 s. ISBN 978-1-4200-4454-6.

[42] FISHER, John P.; MIKOS, Antonios G.; BRONZINO, Joseph D. Tissue Engineering. Florida : CRC Press, 2007. 605 s. ISBN 0-8493-9026-5.

[43] JENDROSSEK, Dieter. Microbial degradation of polyesters: a review on extracellular poly(hydroxyalkanoic acid) depolymerases . Polymer Degradation and Stability. 1998, 1-3, s. 317-325.

[44] REZWAN, K., et al. Biodegradable and bioactive porous polymer/inorganic composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials. 2006, 27, s. 3413–3431.

[45] MANO, Joa˜o F., et al. Bioinert, biodegradable and injectable polymeric matrix composites for hard tissue replacement: state of the art and recent developments. Composites Science and Technology. 2004, 64, s. 789–817.

[46] BURG, Karen J.L.; PORTER, Scott; KELLAM, James F. Biomaterial 
        developments for bone tissue engineering. Biomaterials. 2001, 21, s. 2347-2359.

Začátek formuláře

Konec formuláře

[47] RAMAKRISHNA, S., et al. Biomedical application of polymer-composite 
          materials : a review. Composites Science and Technology. 2001, 61, 
          s. 1189-1224.

[48] RASAL, Rahul M.; JANORKAR, Amol V.; HIRT, Douglas E. Poly(lactic acid) modifications. Progress in Polymer Science. 2010, 35, s. 338–356.

[49] JAYABALAN, Muthu; THOMAS, Vinoy; RAJESH, P.N. Polypropylene fumarate/phloroglucinol triglycidyl methacrylate blend for use as partially biodegradable orthopaedic cement. Biomaterials. 2001, 22, s. 2749-2757.

[50]ZHANG, Guobao, et al. Miscibility and Phase Structure of Binary Blends of Polylactide and Poly(methyl methacrylate). Issue Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics Journal of Polymer Science . 2003, 1, s. 23-30.

[51]EGUIBURU, J.L., et al. Blends of amorphous and crystalline polylactides with poly(methyl methacrylate) and poly(methyl acrylate): a miscibility study . Polymer. 1998, 26, s. 6891-6897 .

[52] SEDLARIK, V. OTGONZUL, O. MOZETIC, M. SAHA, P. Time-Dependent Characteristics of Partially Biodegradable Polymeric Systems for Biomedical and Packaging Applications. (Invited lecture) The 7th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials, September 5-11, 2010, Portorož, Slovenia, p. 50-52, ISBN 978-961-90250-3-1

[53] OTGONZUL, O. GANBOLD, S. SEDLARIK, V. CVELBAR, U. SAHA, P. Release kinetics of crystal violet from the polyamide 6/BioFlex polymeric blends with various morphology. The 7th International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials, September 5-11, 2010, Portorož, Slovenia, p. 127-129, ISBN 978-961-90250-3-1

[54]LE, Kim-Phuong, et al. Multiphase Blends from Poly(L-lactide) and Poly(methyl methacrylate). Journal of Biomaterials Science. 2006, 1-2, s. 121-137.

[55]LI, Shu-Hsien; WOO, Eamor M. Immiscibility–miscibility phase transitions in blends of poly(L-lactide) with poly(methyl methacrylate). Polymer International. 2008, 11, s. 1242–1251.

[56]  MASSEY, Liesl K. The Effect of Sterilization Methods on Plastics and Elastomers. Second Edition. Norwich : William Andrew, 2006. 413 s. ISBN 0815515057.

[57]  MLEZIVA, J.; ŠŇUPÁREK, J. Polymery : výroba, struktura, vlastnosti a použití.
           Praha : Sobotáles, 2000. 544 s. ISBN 80-85920-72-7.

[58]  EHRENSTEIN, Gottfried W.; RIEDEL, Gabriela; TRAWIEL, Pia . Thermal 
Analysis of Plastics : Theory and Practice. Munich : Hanser Publishers, 2004. 367 s. ISBN 1-56990-362-X.

[59]Tensile Strength Testing [online]. - [cit. 2011-05-04]. Instron. Dostupné z WWW: <http://www.instron.us/wa/applications/test_types/tension/default.aspx>

[60] MAŇAS, M., VLČEK, J.; Aplikovaná reologie. Zlín : UTB ve Zlíně, 2001, 144 s. ISBN 80-7318-039-1.

# Seznam použitých symbolů a zkratek

A		Plocha

ABS		Akrylonitril butadien styren

CI		Index ko-kontinuity

ČSN		Česká státní norma

d		Šířka

ΔD		Rozdíl mezi ve směsi skutečně přítomným a odstraněným PLA

DMA		Dynamicko-mechanická analýza

DSC		Diferenciální skenovací kalorimetrie

E		Modul pružnosti

EN		Evropská norma

F		Síla

G‘		Elastický smykový modul

G‘‘		Ztrátový elastický modul

G*		Komplexní modul

H		Entalpie

HA		Hydroxyapatit

HDPE		Vysokohustotní polyetylen

HKE		Hustota kohezní energie

ISO		Mezinárodní norma

ITT		Index toku taveniny

k		Empirický parametr

l		Délka

LDPE		Nízkohustotní polyetylen

m		Hmotnost

Mw		Hmotnostně průměrná molární hmotnost

Mn		Početně průměrná molární hmotnost

n		Molární zlomek

OM		Optická mikroskopie

p		Tlak

PAN		Polyakrylonitril

PC		Polykarbonát

PCL		Polykaprolakton

PDO		Polydioxan

PDLA		D-forma polylaktidu

PDLLA	DL-forma polylaktidu

PE		Polyetylen

PEEK		Polyetereterketon

PET		Polyetylentereftalát

PGA		Polyglykolová kyselina

PHA		Polyhydroxyalkanoát

PLA		Polylaktid

PLLA		L-forma polylaktidu

PMMA		Polymetylmetakrylát

POM		Polyoxymetylen

PP		Polypropylen

PS		Polystyren

PSU		Polysulfon

PTFE		Polytetrafluoretylen

PU		Polyuretan

PVAc		Polyvinylacetát

PVC		Polyvinylchlorid

PVDC		Polyvinylidenchlorid

Q		Teplo

R		Molární plynová konstanta

S		Entropie

SEM		Skenovací elektronová mikroskopie

T		Termodynamická teplota

Tc		Teplota krystalizace

Tg		Teplota skelného přechodu

Tm		Teplota tání

Tr		Teplota rozkladu

UHMWPE	Ultravysokomolekulární polyetylen

UV		Ultrafialové záření

V		Objem

VIS		Viditelné záření

W		Práce

Xc		Krystalinita

δ		Parametr rozpustnosti

χ		Interakční parametr

ω		Úhlová frekvence

η		Viskozita

η*		Komplexní viskozita

σ		Napětí

ε		Protažení/deformace

τ		Kroutící moment

ρ		Hustota

# Seznam obrázků

Obrázek 1: Možné morfologie polymerních směsí	19

Obrázek 2: Stanovení složení ko-kontinuální fáze pomocí kroutícího momentu	21

Obrázek 3: Schematické znázornění fázové inverze	21

Obrázek 4: Youngův modul v závislosti na složení směsi	23

Obrázek 5: Elongace při přetržení v závislosti na složení směsi	23

Obrázek 6: Idealizovaný fázový diagram rozsahu složení ko-kontinuální fáze	25

Obrázek 7: Zastoupení polymerů ve zdravotnických aplikacích	28

Obrázek 8: Strukturní vzorec polylaktidu	29

Obrázek 9: Strukturní vzorec PMMA	31

Obrázek 10: DSC termogram semikrystalického polymeru (PET) [58]	41

Obrázek 11: Diagram průběhu tahové zkoušky	42

Obrázek 12: Závislost modulu pružnosti vzorků ve formě desek na složení směsi	46

Obrázek 13: Závislost pevnosti v tahu vzorků ve formě desek na složení směsi	47

Obrázek 14: Závislost protažení vzorků ve formě desek na složení směsi	48

Obrázek 15: Závislost modulu pružnosti vzorků ve formě filmů na složení směsi	49

Obrázek 16: Snímky z optického mikroskopu odlévaných filmů v polarizovaném světle a) čistý PLA b) PLA/PMMA 50/50 (zvětšeno 100x)	49

Obrázek 17: Závislost pevnosti v tahu vzorků ve formě filmů na složení směsi	50

Obrázek 18: Závislost protažení vzorků ve formě filmů na složení směsi	51

Obrázek 19: Závislost komplexní viskozity na úhlové frekvenci	52

Obrázek 20: Závislost elastického smykového modulu na úhlové frekvenci	52

Obrázek 21: Závislost ztrátového elastického modulu na úhlové frekvenci	53

Obrázek 22: Závislost elastického smykového modulu na složení směsi při různých úhlových frekvencích	54

Obrázek 23: Závislost komplexní viskozity na složení směsi při různých úhlových	54

Obrázek 24: DSC termogram vzorků desek o různém složení směsi (1. ohřev)	57

Obrázek 25: Závislost teploty skelného přechodu na složení směsi vzorků desek, experimentální data ve srovnání s Gordon-Taylorovou predikcí a Foxovým modelem	57

Obrázek 26: DSC termogram vzorků odlévaných filmů o různém složení  směsi (1. ohřev)	58

Obrázek 27: Závislost teploty skelného přechodu na složení směsi vzorků filmů, experimentální data ve srovnání s Gordon-Taylorovou predikcí a Foxovým  modelem	59

Obrázek 28: Průběh časové závislosti procentuálního úbytku termoplasticky  připravených vzorků	60

Obrázek 29: Průběh časové závislosti procentuálního úbytku vzorků odlévaných filmů	60

Obrázek 30: Teoretický a reálný průběh degradace vzorků desek	61

Obrázek 31: Rozdíl reálných hodnot od teoretického průběhu degradace	62

Obrázek 32: SEM obraz směsi PLA/PMMA 25/75 a) nedegradovaný b) po 250 h degradace	63

Obrázek 33: SEM obraz směsi PLA/PMMA 45/55 a) nedegradovaný b) po 250 h degradace	64

Obrázek 34: SEM obraz směsi PLA/PMMA 55/45 a) nedegradovaný b) po 250 h degradace	64

Obrázek 35: SEM obraz směsi PLA/PMMA 60/40 a) nedegradovaný b) po 250 h degradace	65

Seznam tabulek

Tabulka 1: Přehled základních polymerů a jejich rozpouštědel	15

Tabulka 2: Parametry rozpustnosti vybraných rozpouštědel a polymerů	16

Tabulka 3: Příklad použití polymerů pro zdravotnické aplikace	27

Tabulka 4: Vlastnosti PLLA v závislosti na optické čistotě[34]	30

Tabulka 5: Srovnání vlastností PLA (96 % optická čistota) s termoplasty[34]	30

Tabulka 6: Průběh hydrolýzy PDLA (folie, 37 °C, pH = 7,4) [34]	30

Tabulka 7: Navážky PLA a PMMA pro vzorky odlévaných filmů	39

Tabulka 8: Navážky PLA a PMMA pro vzorky desek	40

Tabulka 9: Tepelné vlastnosti vzorků desek určené pomocí DSC	55

Tabulka 10: Tepelné vlastnosti vzorků odlévaných filmů určené pomocí DSC	56