| Výzkum chování sendvičových panelů při působení bočního tlaku |  |
| --- | --- |
| Martin Bambuch |  |
| Bakalářská práce 2015 |  |

ABSTRAKT

Tato bakalářské práce se zabývá návrhem vhodné konstrukce přípravku pro testování sendvičových konstrukcí, při působení bočního tlaku dle příslušné normy. Funkčnost přípravku byla následně vyzkoušena na základě měření vybraných sendvičových panelů.

Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní definice sendvičových struktur a materiálových skladeb. Dále jsou v práci popsány výrobní technologie sendvičů, jejich vlastnosti a současné využití ve světě. Samostatná část je věnována popisu způsobu deformací sendvičových struktur a americké normě ASTM C364.

Praktická část se zabývá konstrukcí přípravku, popisem a testováním vyrobených vzorků. Na závěr je provedeno zhodnocení a zamyšlení nad získanými daty a návrhy.

Každá část této práce je doplněna o grafy, tabulky a snímky, pro lepší orientaci v dané problematice.

Klíčová slova: Sendvičová konstrukce, boční tlak, ohybová pevnost, vzpěr, voština, jádrový materiál

ABSTRACT

This bachelor thesis deals with a suitable fixture design for sandwich structures testing during edgewise compression or the lateral pressure according to specific standards. Consequently, the functionality of the product was tested based on a measurement of selected sandwich panels.

The thesis comprises of two parts. The basic definition of sandwich structures and material compositions are described in the theoretical part. Furthermore, the production technology of sandwiches, their properties and current applications in the world are delineated. A separate section is devoted to the method description of sandwich structure deformations and to informations in American standard ASTM C364.

The practical part addresses construction of the testing fixture, characterization and testing of the manufactured samples. In conclusion an assessment and reflection on the obtained data and designs are performed.

Each part of this work is supplemented by graphs, tables and images for a better orientation in the issue.

Keywords: Sandwich construction, edgewise compression, flexural strength, buckling, honeycomb, core material

Touto cestou bych rád poděkoval svému vedoucímu panu Ing. Ladislavu Fojtlovi, za vstřícnost, ochotu, cenné informace a poskytnutý čas, který mi věnoval při vypracování této bakalářské práce. Poděkování patří také mé rodině za jejich trpělivost, podporu a pomoc po celou dobu mého studia. Tato práce vznikla za podpory interního grantu UTB s číslem IGA/FT/2015/001.

Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

OBSAH

Úvod	9

TEORETICKÁ ČÁST	10

1	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SENDViČOVÝCH STRUKTUR	11

1.1	Materiálová skladba sendvičových struktur	13

1.1.1	Materiály pro výrobu vnějších vrstev (potahů)	13

1.1.2	Materiály pro výrobu jader	14

2	Způsoby výroby sendvičových struktur a jejich použití	20

2.1	Ruční laminace	20

2.2	Vyhřívané lisování	21

2.3	Vytvrzování v peci	22

2.4	Lisování v autoklávu	23

2.5	Vlastnosti a aplikace sendvičových kompozitů	23

2.5.1	Letecký průmysl	23

2.5.2	Lodní průmysl (doprava)	24

2.5.3	Automobilový průmysl	25

2.5.4	Stavební průmysl	25

2.5.5	Železniční doprava	26

3	způsoby deformací sendvičových konstrukcí	27

3.1	Deformace za působení tlaku kolmo na materiálovou skladbu	28

3.2	Deformace při ohybu sendvičové struktury	29

4	Testování pevnosti panelů při působení kolmého tlaku	31

Praktická část	33

5	Cíle praktické části	34

6	Návrh konstrukce přípravku pro testování dle normy ASTM	35

6.1	Tvorba modelu a výkresové dokumentace, výroba	35

7	Příprava zkušebních těles (panelů)	37

7.1	Materiálová skladba zkušebních vzorků	37

7.1.1	Jádra zkušebních těles	37

7.1.2	Potahy zkušebních těles	38

7.2	Postup výroby zkušebních vzorků	39

8	Zkoušky panelů na vyrobeném přípravku	43

9	Zhodnocení návrhu a naměřených dat	52

Závěr	54

Seznam použité literatury	55

Seznam použitých symbolů a zkratek	57

Seznam obrázků	59

Seznam tabulek	61

Seznam Příloh	62

Úvod

Sendvičové konstrukce umožňují v dnešní době velmi efektivní využití materiálu. Můžeme se s nimi setkat skoro na každém kroku, protože se nejčastěji používají v dopravě, leteckém a stavebním průmyslu. V letectví jsou využívány především na některé nosné prvky, ale své uplatnění najdou i v interiéru. V automobilové a kolejové dopravě slouží především jako pohledové dílce a různé obklady. Ve stavebnictví se používají zejména k izolaci staveb nebo jako venkovní obklady. Dalším odvětvím, kde se můžeme se sendvičovou konstrukcí setkat je i lodní, sportovní a vojenský průmysl. Velkou výhodou sendvičové konstrukce je vysoká tuhost oproti samostatnému laminátu a také velmi nízká hmotnost. Nevýhodou pro některé aplikace můžou být vysoké pořizovací náklady, které však můžeme redukovat vhodnou volbou materiálů.

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné konstrukce přípravku pro testování sendvičových konstrukcí, při působení bočního tlaku dle příslušné normy. Navržený přípravek je dále vyroben a jeho funkčnost otestována na sérii měření.

|  | TEORETICKÁ ČÁST |
| --- | --- |

# ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SENDViČOVÝCH STRUKTUR

Sendvičové struktury představují zvláštní druh vícevrstvého laminátového kompozitu, který se skládá ze dvou vnějších tuhých vrstev a jádra s nízkou hustotou, respektive hmotností. Tyto struktury se na rozdíl od jednoduchých laminátů vyznačují při nízké váze vysokou pevností a tuhostí. Dále mezi výhodné vlastnosti patří také únavová odolnost, odolnost proti šíření trhlin, odolnost proti rázům, tepelná odolnost a odolnost proti ohni, tlumení, tepelná a akustická izolace. Tyto vlastnosti jsou určeny převážně materiálem jádra. [1, 2]

Pro charakterizaci struktury sendvičového panelu lze využít analogie s jednoduchým         I-nosníkem (Obr. 1). Stejně jako I-nosník se sendvičový panel skládá z pevného pláště (příruby) a jádra (stojiny). [16]

Obr. 1: Jednoduchý I-nosník [16]

Pevnost celého panelu zajišťuje plášť, který je při zatížení vystaven působení tlakových a tahových sil. Jádro zajišťuje především podporu pláště a odolnost proti smykovému napětí. Jádro fixuje vzájemnou polohu horní a spodní desky pláště a tím i fungování pláště a jádra
jako společné strukturní jednotky. Materiál, ze kterého je jádro vyrobeno a jeho tloušťka,
určuje tuhost celého panelu (Obr. 2). [16]

Obr. 2: Nekonečný I-nosník [16]

Na rozdíl od jednoduchých nosníků, které jsou navrženy pro zatížení především ve směru osy x, sendvičové panely mohou být zatěžovány v libovolném směru ležícím v rovině      os x–y (Obr. 3). [16]

Obr. 3: Typy namáhání při ohybu sendvičového panelu (desky) [16]

- Tuhost a pevnost v ohybu

Ohybová tuhost sendviče je přímo úměrná druhé mocnině její tloušťky. Výhodou je, že se zvětšováním tloušťky sendviče dochází k velmi malému nárůstu jeho hmotnosti - zvětšuje se pouze tloušťka lehkého jádra, které obvykle mívá hustotu okolo 80 kg/m3. Pevnost v ohybu také roste se vzdáleností potahů, ale při dimenzování sendviče je nutné zároveň posuzovat smykovou pevnost jádra. Obecně lze říci, že pevnost jádra ve smyku roste s jeho hustotou, se kterou na druhé straně roste hmotnost celé struktury. [1]

O pevnosti sendviče v tlaku ve směru jeho tloušťky rozhoduje především pevnost jádra v tlaku, ale i tuhost a tloušťka potahů. Pevnost v tlaku jádra opět roste s jeho hustotou.

Z porovnání pevností pěnových a voštinových jader vyplývá, že voštinová jádra mají lepší mechanické vlastnosti než pěnová jádra při stejné hustotě. Ovšem při volbě vhodného jádra sendviče je nezbytné zohlednit všechny faktory. [2]

Obr. 4: Závislost mezi pevností a tloušťkou jádra sendvičových panelů [16]

## Materiálová skladba sendvičových struktur

### Materiály pro výrobu vnějších vrstev (potahů)

Na vnější vrstvy sendvičů se nejčastěji používají lamináty vyztužené skleněnými nebo uhlíkovými vlákny, pro některé účely i kovové fólie. Jádro a potahy pro optimální splnění funkce sendviče musí být dokonale spojené, přičemž se využívá na spojení matrice potahu nebo speciální lepidla. Vzniká tak velmi tuhá konstrukce, odolávající i dynamickému namáhání a rázům. [6]

- Prepregy

Prepreg technologie využívá předimpregnovaných materiálů, tzv. prepregů, které se skládají z matrice (pryskyřice) a výztuže. Tyto polotovary lze na sebe vrstvit do požadované tloušťky a ve formách je pak dotvarovat a dotvrdit působením tepla a nejčastěji podtlaku. Mezi přednosti prepreg technologie patří jednodušší výrobní proces, nízká objemová hmotnost produktu a jeho výborné mechanické vlastnosti. [4, 24]

Prepregy lze dělit podle geometrie výztuže:

- Jednosměrný prepreg, vyráběný z rovingů, je určen pro mechanicky namáhané díly vyráběné kladením, navíjením pásů nebo pultruzí. Má poměrně malou tloušťku (0,1 – 0,15 mm) a dodává se v kotoučích různé šířky.

- Vícevrstvé prepregy, u kterých jsou jednosměrně vyztužené vrstvy vzájemně vůči sobě potočeny o určitý úhel a spojeny prošitím polyesterovou nití.

- Kombinované prepregy, únosnější vrstvy s tkaninovou výztuží se dávají na mechanicky více namáhanou stranu výrobků (při namáhání v ohybu na taženou stranu), vrstvy s rohožem na stranu vystavenou koroznímu prostředí (mají větší podíl pryskyřice).

- Prepreg s prostorově vázanou výztuží, jsou vlákna buďto pletena nebo tkána. [3]

Obr. 5: Prepreg [22]

- Ocelové a hliníkové plechy

Tyto tenké plechy se nejčastěji vyrábějí válcováním za studena a poté jsou opatřeny ochrannou vrstvou proti korozi. Jako ochrana proti korozi se používá oboustranné žárové pozinkování povlakem nebo přímo zinkové hliníkové plechy. Tloušťka materiálu bývá obvykle v rozmezí od 0,5 do 1,2 mm. Ocelové plechy se nejčastěji používají jako obkladový a izolační materiál, kdežto hliníkové plechy se používají tam, kde jsou kladeny požadavky na odolnost proti korozi, váze a hygieně. Například v potravinářských provozech a chladírenských zařízení. [10]

Dále se jako vnější vrstvy pro sendvičovou strukturu mohou používat:

- Titan

- Dekorativní plasty

- Dřevo [6]

### Materiály pro výrobu jader

Jako jádra se nejčastěji používají:

- Voštiny – z tenkého hliníkového plechu, Nomexu - aramidové tkaniny prosycené epoxidovou pryskyřicí, polypropylenu, ale i papíru prosyceného polyesterovou nebo fenolickou pryskyřicí.

- Tuhé pěny – nejčastěji na bázi polyuretanu, polyvinylchloridu, polystyrenu nebo polyetermidu.

- Balza – lehké dřevo se speciální strukturou a orientací ligninových vláken. [3, 4]

- Voštiny

Zvláštním produktem, který je určen pro jádra sendvičových konstrukcí, jsou tzv. voštiny (angl. “honeycomb”) s různou výškou, velikostí a tvarem buněk. Voštiny jsou k potahu přilepeny. Při výrobě sendvičů se používá fólie lepidla, kterou se voštiny překryjí před přiložením potahů. Při zvýšené teplotě se fólie roztaví a spojí oba prvky. [3]

Obr. 6: Sendvičová struktura s voštinovým jádrem [6]

Tvary voštinových buněk:

- Šesterečná

Patří mezi základní a nejčastější používané konfigurace sendvičových voštin. Je běžně k dispozici z kovových i nekovových materiálů. [7]

- OX-Core

Voština má tvar obdélníku, čehož bylo dosaženo prodloužením konfigurace ve směru W. Tato obdélníková konfigurace umožňuje zakřivení nebo formování ve směru L. Ve srovnání se šesterečnou voštinou zvyšuje tento typ smykové vlastnosti ve směru W a snižuje smykové vlastnosti ve směru L. [7]

- Flex-Core

Tato konfigurace má především velmi dobré vlastnosti v oblasti tvárnosti a používá se u složitých zakřivení. Jádro nám poskytuje vyšší pevnost ve smyku než šestihranné jádro ze stejnou hustotou. [7]

- V současné době se však objevuje velké množství speciálních tvarů dle požadavků konkrétních aplikací či výzkumu. [7]

Obr. 7: Tvary voštinových buněk [7]

- Hliníkové voštiny

Hliníkové voštiny se používají jako jádro pro sendvičový materiál při výrobě různých panelů, částí lodí, letadel, automobilů a mnoha dalších výrobků, u kterých se vyžaduje vysoká tuhost a zároveň také nízká hmotnost. Pro získání potřebného tvaru se voštiny tvarují ve formách za pomocí tlaku nebo vakua. Aby si zachovaly potřebný tvar a pevnost je nutné je oboustranně oplášťovat (opatřit krycími vnějšími vrstvami). Hliníkové voštiny se vyrábějí s různě velkými buňkami a tloušťkou stěny. [18]

Obr. 8: Řez hliníkovým sendvičem [26]

- Nomexové voštiny

Nomexové voštiny se vyrábějí z Aramidového papíru. Nomex je komerční název aramidu, stejně jako je Kevlar. Při výrobě se obvykle vychází z papírové voštiny, která se máčí ve fenolické pryskyřici, čímž se vytvoří voštinové jádro s vysokou pevností a velmi dobrou odolností vůči ohni. Tento materiál se široce používá pro lehké panely do interiérů letadel a vlaků (na potahy se aplikuje fenolická pryskyřice). Speciální typy, u kterých je nárok na sníženou hořlavost (interiéry vlaků apod.), se uzpůsobují tak, že buňky voštiny jsou vyplněny fenolickou pěnou, aby se zvětšila styčná adhezní plocha, a také celý systém pak funguje jako izolace. Panely vyrobené z aramidových voštin jsou nejlehčím materiálem pro výrobu nosníků. Také s potahy vyrobenými ze skelných nebo uhlíkových vláken tyto panely tvoří nejpevnější a nejlehčí přepážky, motorové přepážky a žebra křídel. [9]

Obr. 9: Řez nomexovým sendvičem [26]

- Tuhé pěny

Pěny jsou jedny z nejčastěji používaných jádrových materiálů pro výrobu sendvičových struktur. Mohou být vyrobeny z různých syntetických polymerů, konkrétně pak z PVC, PS, PUR, PMMA, PEI, SAN. Jejich hustota se pohybuje v rozmezí od 30 kg/m3 do 300 kg/m3 a se stoupající hustotou rostou i mechanické vlastnosti, například pevnost jádra ve smyku. Vyrábí se v různých tloušťkách, obvykle od 5 mm do 50 mm. [8]

Obr. 10: Polymerní pěny [23]

- PVC pěna

Polyvinylchloridové pěny jsou jedny z nejčastěji používaných pěn pro výrobu jader sendvičových konstrukcí. Mezi její přednosti patří odolnost vůči absorpci vody a taky mnoha chemikáliím. PVC pěny nabízejí vyváženou kombinaci statických a dynamických vlastností. Mají také velký rozsah provozních teplot, které jsou v rozpětí od -240°C do 80°C. Můžou být síťované (příčně či lineárně) nebo nesíťované. [8]

- PS pěna

Polystyrénové pěny jsou nejvíce používány při výrobě plachetnic nebo surfovacích prken, protože zde uplatňují svou velmi malou hustotu, která se pohybuje kolem (40 kg/m3). Náklady na výrobu jsou nízké a dají se také lehce zpracovat. [8]

- PUR pěna

Polyuretanová pěna často nahrazuje tzv. překlížku a její hlavní přednost spočívá v mimořádných tepelně izolačních vlastnostech. Tato hmota je odolná vůči agresivním prostředím, zředěným kyselinám a alkáliím, minerálním olejům a rozpouštědlům. Je tvarově a rozměrově stálá, nesublimuje a její trvalá tepelná odolnost se pohybuje mezi -200°C až 140°C. Mezi nevýhody patří její křehkost a je nevhodná pro pevnostní aplikace. [6, 8]

- PEI pěna

Polyethermidová pěna má velmi vynikající odolnost vůči ohni s nízkou toxicitou a kouřivostí spolu s výbornými dielektrickými vlastnostmi. Mezi její další výhody patří: vysoká pevnost vůči nízké hmotnosti, nízká nasákavost a vlhkost. Je tepelně formovatelná, houževnatá a má velký rozsah provozních teplot v rozmezí od -194°C do 180°C. Polyethermidová pěna je velmi vhodná do interiérů letadel, vlaků a automobilů. [8, 9]

a

b

Obr. 11: a) Lineárně zesíťovaná PVC pěna, b) PUR pěna [6]

- Balza

Balza je velký (až 30 m), rychle rostoucí strom. Roste v Jižní Americe, 95 % komerční produkce pochází z Ekvádoru. Struktura dřeva se vyznačuje velkými buňkami, které jsou vyplněny vodou. Stěny buněk jsou tvořeny vlákny celulózy a hemicelulózy v ligninové matrici (lignin má třírozměrnou strukturu, nejedná se o lineární polymer). Tento přírodní kompozit má hustotu 40 až 340 kg/m3 (obvykle 160 kg/m3). Balzové dřevo nehoří, jen pomalu doutná. Oproti polymerním pěnám teplem neměkne a vyznačuje se menší tepelnou vodivostí. Oproti voštinám (angl. “honeycomb”) jsou buňky uzavřené, lze například vyrábět sendvičové panely technikou infuze pryskyřice. [3]

Obr. 12: Balzové dřevo [6]

# Způsoby výroby sendvičových struktur a jejich použití

Sendvičové komponenty (panely a celé dílce) mohou být vyrobeny za pomocí několika metod, kdy nejčastěji používané jsou:

- Ruční laminace – tento způsob je vhodný pro tvarově členité výrobky a pro výrobu prototypů či malosériových zakázek.

- Vyhřívané lisování – používá se pro výrobu plochých desek nebo jednoduchých předem vytvořených panelů. Zde můžeme zařadit také lisovací formy, které se používají pro sériovou výrobu hotových panelů.

- Vytvrzování v peci – používá se pro zakřivené a komplexní formy panelů.

- Lisování v autoklávu – používá se v sériové výrobě, vysoce kvalitní výlisky. [11]

## Ruční laminace

Jedná se o klasickou metodu kontaktního ručního kladení, která spočívá v nanesení (ručně nebo stříkáním) gelcoatu o tloušťce (0,3 – 1 mm) na vyčištěnou formu. Na zpolymerizovaný gelcoat se rozetře pryskyřice, do níž se postupně vkládají jednotlivé vrstvy výztuže a jádra, které se následně prosycují pryskyřicí pomocí štětce nebo nanášecím válečkem. Laminát vytvrzuje za normální teploty většinou bez aplikace tlaku, pouze v případech, kdy je třeba vytvořit sendvičovou konstrukci stěny zabudováním lehkých jádrových materiálů (pěny, voštiny apod.) se využívá přítlaku vakuem pod separační folií. Předností této technologie je investiční nenáročnost s ohledem na cenu výrobního zařízení. [12, 21]

Obr. 13: Ruční laminace [12]

## Vyhřívané lisování

K výrobě sendvičových struktur vyhřívaným lisováním dochází tak, že mezi podkladové desky (formu) umístíme jednotlivé materiály a následně je zalisujeme. Samotné zalisování tak potom probíhá na vyhřívaném lisu. Hlavními procesními parametry, kterými se řídí kvalita a produktivita celé výroby, jsou teplota a čas. Schéma vyhřívaného lisování je zobrazeno na (Obr. 14). [11]

Obr. 14: Způsob výroby sendvičové struktury vyhřívaným lisováním [11]

Nástrojem pro vyhřívané lisování je lisovací forma (Obr. 15). Pro lisování se používají ocelové vyhřívané formy, jejichž povrch je tvrdě pochromován a vyleštěn, takže se dosáhne kvalitního povrchu a vysoké přesnosti výlisku. Pro nárust tlaku během vytvrzování se používají nástroje s těsnicími hranami. Formy jsou vyhřívány elektricky, olejem, vodou nebo párou. Nejčastěji se používá parní nebo olejové vyhřívání, protože poskytuje rovnoměrný a levný ohřev. Pro zlepšené odformování výlisků slouží mechanické vyhazovací zařízení nebo stlačený vzduch, obecně je potřeba použít vhodný typ separátoru. [5] Lisování za tepla a tlaku je jednou z nejproduktivnějších výrobních technologií pro velkosériovou výrobu (2 – 5 tisíc kusů) malých a středně velkých dílů. Výhodou jsou krátké výrobní cykly v řádu několika minut, vysoká reprodukovatelnost kvality a rozměrů a možnost automatizace procesu. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady na lisy a formy. [12]

Obr. 15: Lisovací forma a výsledný panel [11]

## Vytvrzování v peci

Skladba jednotlivých materiálů tvořících sendvičovou strukturu je stejně jako u lisování připravena ještě před vložením do vakuové pece. Tato materiálová skladba se vkládá na formu (kovovou či kompozitní), která má výsledný tvar budoucí sendvičové konstrukce. Celá forma včetně materiálu je poté překryta vakuovou folií. Forma pokrytá pružnou folií se umístí do vyhřívané pece, kde jsou materiály stlačeny působením podtlaku pod fólií (Obr. 16). Tato technologie výroby je vhodná zejména pro vnější vrstvy z prepregu nebo kovových desek a vnitřní vrstvy z pěny nebo voštinového jádra. [20]

Obr. 16: Způsob výroby sendvičové struktury vytvrzováním v peci [11]

## Lisování v autoklávu

Tato technologie v podstatě spojuje lisování pomocí vakuovaného a tlakového vaku     (Obr. 17). Autokláv je vyhřívaná tlaková nádoba, u níž přesné a reprodukovatelné řízení teplotních, tlakových a vakuovacích cyklů umožňuje stabilizaci a vytvrzení kompozitních materiálů.

Obr. 17: Lisování v autoklávu [5]

Lisování v autoklávu vyžaduje vysoké základní investice a dovoluje pouze sériovou výrobu. Umožňuje výrobu vysoce kvalitních výlisků za reprodukovatelných výrobních podmínek. Hlavní aplikační oblasti této technologie jsou proto letectví a kosmonautika. [5]

## Vlastnosti a aplikace sendvičových kompozitů

Sendvičové konstrukce umožňují efektivní využití materiálu a v široké škále se používají jak v leteckém, tak i lodním, automobilovém, železničním a stavebním průmyslu.

### Letecký průmysl

Sendvičové kompozity se stále častěji používají v leteckém průmyslu, protože se zde uplatňují jejich hlavní přednosti, což je velmi vysoká ohybová pevnost a tuhost při nízké hmotnosti. V této oblasti zmíněné materiály tvoří jak konstrukci letadla či jiného dopravního leteckého prostředku (podlahové desky, křídla, vrtule, podvozek, dveře), tak i interiér letadla (sedadla, palubní mechanizmy). [13, 14]

| a | b |
| --- | --- |

Obr. 18: a) Dopravní letouny airbus, b) obložení dveří [24]

### Lodní průmysl (doprava)

Sendvičové kompozity jsou také ideální pro lodní dopravu. Používají se pěnové jádra, která splňují požadavky na vzpěr a jsou odolné vůči mořské vodě. Vznikají nejmodernější designy lodí, včetně výroby palub, přepážek, sloupků, příčníků a nábytku. [13]

Obr. 19: Plachetnice Derek 26, trup i paluba ze sendvičové konstrukce [6]

### Automobilový průmysl

Sendvičové kompozitní materiály se stále častěji používají i v automobilovém průmyslu, kde výrazně snižují hmotnost součástí a tedy i celého vozidla. Použití vyztužených plastů v dopravě snižuje nároky na údržbu automobilů, neboť tyto materiály jsou vysoce odolné vůči korozi a chemikáliím. Vyrábí se tak např. podlahy, dveře, nárazníky, panely, střechy a přívěsy k automobilům. [17, 13]

Obr. 20: Konstrukční díly autodopravy [22]

### Stavební průmysl

Pro vynikající tepelně-izolační vlastnosti jsou pěnové sendvičové kompozity upřednostňovány také ve stavebnictví. Zde je opět důležitou vlastností nízká hmotnost při zachování vysoké pevnosti, vysoká odolnost vůči korozi, nízká navlhavost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření, dlouhá životnost a další řada výhodných vlastností. Na trhu lze nalézt celou řadu variant a výrobků, tuzemské firmy nejčastěji nabízejí žebříky, schodiště, zábradlí, komponenty pro stavbu lešení, kancelářské příčky, venkovní obložení a díly střech. [14]

Obr. 21: Různá venkovní obložení [22]

### Železniční doprava

S železniční dopravou jsou spojeny vyztužené plasty, které jsou v této oblasti hojně aplikovaným materiálem. Stejně jako v automobilovém průmyslu zde zásadní roli hraje nízká hmotnost, vysoká pevnost a tuhost, nehořlavost, nevodivost, snadná manipulace a nízká údržba. Ze sendvičových kompozitů lze vyrobit jednotlivé části vlaků nebo interiéru. [14]

Obr. 22: Konstrukční díly vlaků a jejich interiéru [22]

# způsoby deformací sendvičových konstrukcí

Jak bylo uvedeno v kapitolách výše, sendvičovou strukturou rozumíme materiál složený z vnější tenké tuhé desky a lehké výplně (např. pěna, voština). Síly a momenty v rovině desky (ohyb, tlak) jsou téměř zcela zachyceny vnější vrstvou, protože výplň (jádro) má v rovině desky malou tuhost. Jádro pak slouží k zachycení a rozvedení sil kolmo na desku a poskytuje odolnost ve smyku. Funguje jako spojitě rozložená stojina, která stabilizuje vnější desku proti místnímu vybočení. Díky tomu může být vnější vrstva tenká a získáme větší efektivní stavební výšku panelu a vyšší účinnost a tuhost v ohybu. [15]

Obr. 23: Sendvičová konstrukce [25]

Protože kompozitové materiály nevykazují velké poddajné deformace před jejich porušením (tak jak je tomu u kovu) je třeba pečlivý návrh a řada experimentů pro zjištění jejich chování. [15]

Obr. 24: Ztráta stability kompozitního sendviče [15]

Při zatěžování v čistém tlaku se u kompozitu jde po téměř lineární křivce (a)) až dojde k

ztrátě stability (b)) a případně k dalšímu modu ztráty stability (c)).

## Deformace za působení tlaku kolmo na materiálovou skladbu

Z dosud provedených výzkumů je zřejmé, že u sendvičů zatížených v tlaku se objevuje celá řada různých modů porušení, které můžeme obecně rozdělit do 2 kategorií:

- Nestability

- ztráta stability jako celku (velká délka půlvlny, při velké štíhlosti) (Obr. 25: A).

- vytvořením smykového lemu tzv. zvlnění (není lokální porucha, ale forma celkové ztráty stability, kdy délka vlny je velmi malá kvůli nízkému modulu pružnosti ve smyku. Lem se objeví náhle a obvykle způsobí, že se výplň v lemu poruší, nebo se usmykne lepidlo) (Obr. 25: B).

- zvlnění vnější desky (z angl. wrinkling) (lokální nestabilita, vybočení samotných vnějších vrstev - malá délka půlvlny způsobená nedostatečnou rovinou, nebo ohybovou tuhostí a elastickými vlastnostmi jádra. Vnější vrstvy se mohou zdeformovat buďto dovnitř nebo ven, záleží na pevnosti v tlaku výplně vzhledem k napětí v tahu lepidla) (Obr. 25: C). [15]

- Materiálová porucha

- odtržení vnějších vrstev od výplně a jejich vyboulení = (nedostatečná pevnost lepidla) (Obr. 25: D).

- materiálová porucha vnějších vrstev = (příliš křehký materiál vnější vrstvy a příliš tažný materiál výplně).

- porucha výplně a následné vyboulení vnějších vrstev = (smyková deformace jádra, nedostatečná pevnost a houževnatost). [15]

Obr. 25: Deformace sendvičové struktury za působení tlaku [15]

## Deformace při ohybu sendvičové struktury

Při stanovení elastických a pevnostních charakteristik zkouškou ohybem se předpokládá lineární rozdělení normálových napětí po průřezu. Hodnoty pevnosti v ohybu závisí výrazně na poloze vláken vzhledem k neutrální rovině. Zkouška ohybem probíhá při tří nebo čtyřbodovém uložení. [5]

Při zkoušce tříbodovým ohybem existuje ve zkušebním tělese napjatost s maximálním zatížením a definovaným místem lomu v bodě zatíženi, tj. ve středu délky tělesa. Maximální smykové napětí leží mezi vrstvami uprostřed tloušťky tělesa. [5]

Obr. 26: Tří bodový ohyb [15]

Při ohybu v praxi vznikají následující typy deformací sendvičové konstrukce

- Smyková porucha jádra (Obr. 27: A).

- Microbuckling (objeví se, když axiální napětí na tlačené straně dosáhne kritického napětí, obvykle pod zatěžovacím prvkem) (Obr. 27: B).

- Lokální protlačení (indetance) (Obr. 27: C).

- Zvlnění desky (z angl. wrinkling) krátké vlny na horní desce, můžeme na to pohlížet jako na nosník zatížený axiálním tlakem podepřený elastickým podkladem – jádrem (ztráta stability) (Obr. 27: D). [15]

Obr. 27: Druhy deformací u tří bodového ohybu [15]

# Testování pevnosti panelů při působení kolmého tlaku

Tato zkušební metoda spočívá ve vystavení sendvičového panelu pomalu rostoucí tlakové síle rovnoběžně s rovinou jeho stran. Síla se přenáší na panel přes sevřenou nebo lepenou krajní podpěru. Testování nám poskytuje standardní způsob získání hodnot pevnosti v příčném tlaku pro panelové konstrukční vlastnosti, specifikaci materiálu, aplikaci v oblasti výzkumu, vývoje a zajištění kvality. Existuje několik možných způsobů selhání daného testu, které můžou být zapříčiněny nestabilitou nebo materiálovou poruchou. Různé typy selháni jsou popsány výše v kapitole 3.1. [19]

Obr. 28: Zkušební čelisti dle ASTM C364 [19]

- Na (Obr. 28) vidíme zkušební testovací čelisti v souladu s praxí, které musí splňovat následující požadavky:

- Musí mít svorky z obdélníkových ocelových tyčí umístěny tak, aby byl vzorek mezi nimi lehce sevřen.

- Musí mít jak stacionární čelist, tak pohyblivou čelist.

- Hnací mechanismus zkušebního stroje musí být schopen vyvozovat k pohyblivé hlavě řízenou rychlost a tato rychlost musí být možná regulaci.

- Snímací zařízení musí být schopno ukazovat celkovou sílu, která je vedena do zkušebního vzorku. [19]

- Další opatření pro testování dle ATSM C364

- Velikosti testovaných vzorků musí být nejméně 5 cm široké a jejich délka by měla být minimálně 8 x větší, než samotná šířka sendvičové struktury.

- Vzorek musí mít ploché a rovné konce, aby tak nedocházelo k předčasnému selhání na koncích vzorků.

- Před samotnou zkouškou, musíme zkontrolovat, zda je vzorek rovnoměrně upnut a působí tak rovnoběžně se směrem zatížení.

- Vyhodnocení testu pevnosti

- Při testování se nám u každého jednotlivého vzorku zobrazí maximální zatěžující síla, kterou použijeme do vzorce pro výpočet pevnosti v tlaku. Dále také u každé série vzorků počítáme aritmetický průměr a směrodatnou odchylku pro maximální zatěžující sílu a výslednou pevnost v tlaku.

- Vzorec pro výpočet pevnosti v tlaku:

(1)

Kde: 	Pmax [N] – maximální zatěžující síla

w [mm] – šířka zkušebního vzorku

tfs [mm] – tloušťka prepregu (potahu)

|  | Praktická část |
| --- | --- |

# Cíle praktické části

Cílem praktické části je navrhnout konstrukci přípravku dle americké normy ASTM C364, který bude možné upevnit na zkušební stroj ZWICK 1456 dostupný na UVI. Dalším úkolem je vyrobit navržený přípravek na strojích dostupných v laboratořích. Vyrobený přípravek bude otestován na sérii testů připravených sendvičových struktur.

Hlavní body pro dosažení stanovených cílů práce:

- Návrh konstrukce přípravku pro testování dle americké normy ASTM C364

- Tvorba modelu a výkresové dokumentace

- Výroba přípravku

- Příprava zkušebních sendvičových panelů

- Testování funkčnosti přípravku na sendvičových strukturách

- Vyhodnocení a diskuze výsledků

# Návrh konstrukce přípravku pro testování dle normy ASTM

Přípravek pro testování sendvičových panelů při působení kolmého tlaku byl navržen tak, aby jeho konstrukce byla co nejjednodušší, snadno ovladatelná a splňovala požadavek na uchycení do zkušebního zařízení.

Základním dílem pro tento přípravek je jeho dolní část tj. pouzdro, které bylo nasazeno na zkušební stroj ZWICK 1456 a uchyceno proti posunutí pomocí čepu. Horní část se skládá z pevné čelisti a dvou obdélníkových tyčí (příložek) s dírou pro zafixování šroubu. V pevné čelisti jsou na každé straně uprostřed vytvořeny díry se závity pro šrouby. Těmito šrouby se utahují obdélníkové tyče, které přichycují testované těleso. Rozměry přípravku jsou navrženy tak, aby byly vyhovující a splňovaly požadavky normy dle tloušťky zkušebního tělesa (panelu).

Všechny části přípravku byly vyráběny frézováním v laboratořích UVI. Polotovary byly navrženy z materiálu 11 523 a následně byly objednány z firmy Pronext, která sídlí ve Zlíně. Cena za 1 kg materiálu ze stránek www.pronext.cz je přibližně 23 Kč/kg bez DPH.

Tab. 1: Cenová kalkulace nákladů na polotovary konstrukčního přípravku

| Název | Polotovar [mm] | Norma | Počet kusů | Hmotnost [Kg] | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základna | 4HR 120 - 65 | ČSN 42 5520 | 2 | 14,70 | 338,10 |
| Plochá deska | PLO 120x20-12 | ČSN 42 5522 | 4 | 0,46 | 10,58 |
| Šroub M5x50 |  | DIN 933 | 4 | 0,28 | 2,72 |
| Součet |  |  |  | 15,44 | 351,40 |

## Tvorba modelu a výkresové dokumentace, výroba

Pro zpracování výkresové dokumentace a tvorbu modelu bylo v této bakalářské práci využito CAD programů Solid Edge ST7 a AutoCAD, které jsou pro toto řešení zadání dostačující a splňují požadavky dané rozsahem a náročnosti daného cíle. Model je zhotoven v měřítku 1:1 a je umístněný na CD, které je k této práci přiloženo. Na (Obr. 29) je znázorněn model přípravku a na (Obr. 30) je již přípravek vyroben. Výrobní výkresy jsou uvedeny v příloze PV – PVII.

Obr. 29: Model konstrukce zkušebního přípravku, který je zobrazen v programu

Solid Edge ST7

Obr. 30: Vyrobený zkušební přípravek

# Příprava zkušebních těles (panelů)

## Materiálová skladba zkušebních vzorků

K výrobě zkušebních vzorků byly zvoleny dostupné materiály, využívající se rovněž v praxi. Zvoleny byly dva typy sendvičového jádra o různých tloušťkách a jako materiál krycích vrstev (potahů) byl zvolen skelný prepreg.

Obr. 31: Tuhá PET pěna a použitý typ prepregu

### Jádra zkušebních těles

- AIREX® T90

Jedná se o voštinu s uzavřenými buňkami, která je vyrobena z tuhé PET pěny. Mezi její přednosti patří dobré mechanické vlastnosti, velká tepelná, chemická a vodě odolnost. Pro výrobu vzorků byl použit typ tuhé pěny T90.100 s hustotou 110 kg/m3. Další vlastnosti voštiny jsou uvedené v (Tab. 2). Tyto informace jsou poskytovány výrobcem. [P I]

Tab. 2: Vlastnosti tuhé PET pěny

|  | Norma | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | ISO 845 | 110 kg/m3 |
| Pevnost v tlaku | ISO 844 | 1.4 N/mm2 |
| Modul pružnosti v tlaku | DIN 53421 | 85 N/mm2 |
| Pevnost v tahu | ASTM C297 | 2.2 N/mm2 |
| Modul pružnosti v tahu | ASTM C297 | 120 N/mm2 |
| Pevnost ve smyku | ISO 1922 | 0.8 N/mm2 |
| Modul pružnosti ve smyku | ISO 1922 | 20 N/mm2 |
| Prodloužení při přetržení | ISO 1922 | 10% |
| Tepelná vodivost | ISO 8301 | 0.033 W/m.K |

- CORMASTER C2

Tato voština je vyrobena z Nomexového papíru Nomex® T722 spojenou a potaženou fenolickou pryskyřicí. Tvar voštinových buněk je šesterečný, které patří mezi nejpoužívanější konfiguraci sendvičových voštin. Mezi její přednosti patří velmi dobré mechanické vlastnosti a také dobrá odolnost vůči teplu a to až do 180°C. Pro výrobu vzorků byly použity voštiny s velikostí buňky 4,8mm (pro tloušťku 7mm) a hustotou 48 kg/m3. Další mechanické vlastnosti jsou uvedeny níže v (Tab. 3). Tyto informace jsou poskytovány výrobcem. [P II]

Tab. 3: Mechanické vlastnosti nomexové voštiny CORMASTER C2

| Typ voštiny | Pevnost v tlaku [MPa] |  | Pevnost ve smyku [MPa] |  | Modul ve smyku [MPa] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prázdné | stabilizované | L (šířka) | W (délka) | L (šířka) | W (délka) |
| C2 - 4.8 - 48 | 1.90 | 2.00 | 1.12 | 0.54 | 37.00 | 23.00 |

### Potahy zkušebních těles

- PH840-300-42

Tento typ před-impregnované tkaniny, byl především vyvinut pro interiérové díly, zejména v železničním průmyslu. Tkanina je impregnována fenolickou pryskyřicí. Vytvrzování prepregu probíhá při teplotách 120/130/140/160°C po dobu 90/60/30/10 minut. Mezi přednosti tohoto prepregu patří vynikající mechanické a FST vlastnosti. Další vlastnosti prepregu jsou uvedeny níže v (Tab. 4). Tyto informace jsou poskytovány výrobcem. [P III]

Tab. 4: Vlastnosti prepregu PH840-300-42

|  | Norma | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Pryskyřice |  | Fenolická |
| Hmotnost prepregu | EN 2329 | 525 + - 30 g/m2 |
| Těkavost | EN 2330 (160°C/10min) | < 6.0 % |
| Tok pryskyřice | EN 2332 (3 vrstvy, 135°C,8 min, 4 bar) | > 10 % |
| Lepivost |  | T0, T1, T2 |
| Materiál vláken |  | Skelná vlákna |
| Hmotnost tkaniny | EN 2331 | 296 g/m ± 5% |
| Vazba |  | 8H saténová |
| Provozní teplota |  | -55°C až +80°C |
| Obsah pryskyřice | EN 2331 | 42 % ± 3 % |

## Postup výroby zkušebních vzorků

Pro výrobu všech zkušebních vzorků (panelů) sendvičových struktur byla použita technologie lisování, pomocí vulkanizačního lisu (Obr. 32). Tento lis se skládá z izolačních a temperovaných desek. Hlavní částí je však hydraulický zvedák, který slouží k vyvolání lisovacího tlaku, čímž dochází ke stlačení jednotlivých vrstev. Technické údaje vulkanizačního lisu jsou uvedeny níže v (Tab. 5).

Obr. 32: Laboratorní vulkanizační lis

Tab. 5: Technické údaje vulkanizačního lisu

| Technické údaje |  |
| --- | --- |
| Rozměry desek | 250 x 250 mm |
| Příkon | 2400 W |
| Max. teplota | 200 °C |
| Svírací síla | 5 t |

Samotná výroba vzorku probíhala tak, že distributorem dodávaná deska (4 m2) PET pěny, byla nařezána na menší desky dle rozměrů lisovací formy. Pro ten stejný rozměr byl nařezán i  prepreg PH 840-300-42 tak, aby z každé strany jádra byla jedna popř. dvě vrstvy. Následně byly naseparovány dvě ocelové desky, které se vložily k předehřátí do lisu. Lis byl rozehřán na požadovanou teplotu 160°C. V průběhu procesu vyhřívání lisu na požadovanou teplotu, byla připravena požadovaná materiálová skladba jednotlivých panelů. Po vyhřátí (30 minut) byly ocelové desky vytaženy, mezi které byla následně umístněna sendvičová struktura a dorazy. Tyto dorazy sloužily k vymezení výsledné tloušťky stlačené struktury. Lis byl uzavřen pomocí utahování po šroubu. Rozměry připravených sendvičových panelů byly 270 x 220 mm s tím, že jejich lisování probíhalo vždy po stejnou dobu a za stejné teploty (10 minut – 160°C). Celý proces se opakoval u všech vzorků. Ochlazování vzorků probíhalo za pokojové teploty.

Obr. 33: Vylisovaný sendvičový panel

Řezání vzorků

Po výrobě všech sendvičových struktur o různých rozměrech, byly dané vzorky před zkoumáním mechanických vlastností nejprve orýsovány a následně nařezány na požadovaný rozměr. Pro řezání vzorků byla použita úhlová bruska s řezacím kotoučem. Rozměry všech zkušebních vzorků byly zvoleny 90 x 50 mm.

Na následujících dvou stránkách je v tabulkách (Tab. 6 – 13) uvedeno přehledné složení vyrobených vzorků. Vzorky č. 1 – 6 mají jádro z tuhé PET pěny a vzorky č. 7 – 8 mají jádro z nomexové voštiny.

Vzorek č. 1

Tab. 6: Sendvičová struktura vzorku č. 1

| Vzorek č. 1 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦1 |
| Počet vyztužujících vrstev | 2 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | AIREX® T90, tl. 5 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 2

Tab. 7: Sendvičová struktura vzorku č. 2

| Vzorek č. 2 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦1 |
| Počet vyztužujících vrstev | 2 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | AIREX® T90, tl. 7 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 3

Tab. 8: Sendvičová struktura vzorku č. 3

| Vzorek č. 3 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦1 |
| Počet vyztužujících vrstev | 2 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | AIREX® T90, tl. 10 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 4

Tab. 9: Sendvičová struktura vzorku č. 4

| Vzorek č. 4 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦2 |
| Počet vyztužujících vrstev | 3 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | AIREX® T90, tl. 5 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 5

Tab. 10: Sendvičová struktura vzorku č. 5

| Vzorek č. 5 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦2 |
| Počet vyztužujících vrstev | 3 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | AIREX® T90, tl. 7 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 6

Tab. 11: Sendvičová struktura vzorku č. 6

| Vzorek č. 6 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦2 |
| Počet vyztužujících vrstev | 3 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | AIREX® T90, tl. 10 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 7

Tab. 12: Sendvičová struktura vzorku č. 7

| Vzorek č. 7 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦1 |
| Počet vyztužujících vrstev | 2 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | CORMASTER C2, tl. 7 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

Vzorek č. 8

Tab. 13: Sendvičová struktura vzorku č. 8

| Vzorek č. 8 |  |
| --- | --- |
| Skladba | 1¦Jádro¦2 |
| Počet vyztužujících vrstev | 3 |
| Vnější vrstva (horní) | prepreg PH 840-300-42 |
| Jádro | CORMASTER C2, tl. 7 mm |
| Vnější vrstva (dolní) | prepreg PH 840-300-42 |

# Zkoušky panelů na vyrobeném přípravku

Pro testování všech zkušebních těles (panelů) sendvičových struktur byl použit univerzální zkušební stroj ZWICK 1456. K tomuto stroji byly následně proti sobě upevněny, pomocí čepu, dva zkušební přípravky, které byly v rámci této práce vyrobeny. Mezi ně byl upnut zkušební vzorek tak, aby byla zajištěna jeho kolmost vůči přípravku a zatěžující síla působila rovnoměrně.

Obr. 34: Zkušební přípravek s testovacím tělesem (panelem)

Testování vzorků č. 1 – 8

V následující sérii obrázků (Obr. 35 – 50) je možné vidět různé typy deformací a porušení sendvičových struktur. Jsou zde uvedeny rovněž grafy, které znázorňují průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci jednotlivých vzorků. Grafy jsou vykresleny v programu TestXpert v2.1.

Obr. 35: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 1

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

Obr. 36: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 1

U série vzorků č. 1 docházelo především k smykové deformaci jádra (Obr. 36 b), což ihned zapříčinilo ukončení zkoušky. Názorně je to vidět v grafu na (Obr. 35). Zatěžující síla zde stoupá rovnoměrně nahoru a v okamžiku deformace se zastaví. V grafu nám zatěžující síla nepůsobí ihned, ale až po kratším úseku. Je to dáno vůlí mezi vzorkem a testovacím přípravkem, aby se jisté nerovnosti na povrchu vzorku vyrovnaly. Další poruchy můžeme vidět na (Obr. 36 a, c), kdy docházelo k vydutí celé konstrukce.

Obr. 37: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 2

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

Obr. 38: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 2

U série vzorků č. 2 docházelo v první polovině zkoušky ke zvlnění a separaci vnějších vrstev od výplně a následně k jejich vyboulení (Obr. 38 a, b). V druhé polovině docházelo k smykové deformaci jádra (Obr. 38 c). Tyto hodnoty byly však ze závěrečného vyhodnocení vyřazeny. Působení síly zde dosáhlo polovičních výsledků a mělo by to vliv na celkový výsledek dané série. Názorně je to vidět v grafu na (Obr. 37). Jako u předchozí série, byla i zde vůle mezi vzorkem a testovacím přípravkem, aby se jisté nerovnosti na povrchu vzorku vyrovnaly. Proto nám začíná síla působit až po kratším úseku.

Obr. 39: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 3

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

Obr. 40: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 3

V této sérii u vzorku č. 3 jsou poruchy sendvičové struktury obdobné jako ty předchozí. Nejčastěji zde docházelo k separaci vnějších vrstev od výplně a následně k jejich vyboulení (Obr. 40 a, b). V jednom případě došlo taky k tzv. drcení horní i dolní plochy sendviče (Obr. 40 c). V grafu na (Obr. 39) můžeme vidět několik křivek, které nám znázorňují zatěžující sílu v závislosti na deformaci. Působení síly se neprojeví ihned, ale až po kratším úseku. Tento úsek je dán tzv. vůlí mezi zkušebním vzorkem a přípravkem pro testování, kdy se vyrovnávájí případné nerovnosti na vzorku. Z grafu lze rovněž vyčíst, že síla stoupá rovnoměrně nahoru a v okamžiku ztráty stability sendviče prudce klesne.

Obr. 41: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 4

| a | b |
| --- | --- |

Obr. 42: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 4

U série vzorků č. 4 docházelo především k smykové poruše jádra (Obr. 42 b), což ihned zapříčinilo ukončení zkoušky. Jak je vidět v grafu na (Obr. 41), zatěžující síla stoupá rovnoměrně nahoru a v okamžiku poruchy jádra se zastaví. Dále docházelo k separaci vnějších vrstev od výplně a následně k jejich odtržení, které můžeme vidět na (Obr. 42 a).

Obr. 43: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 5

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

Obr. 44: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 5

U série vzorků č. 5 docházelo pouze k smykové deformaci jádra a separaci vnějších vrstev, což způsobilo vyboulení potahu a vydutí celé konstrukce (Obr. 44 a, b, c). Tyto poruchy vedly ihned k ukončení zkoušky, kdy max. zatěžující síla v jednom bodě významně klesla (Obr. 43).

Obr. 45: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 6

| a | b | c |
| --- | --- | --- |

Obr. 46: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 6

V této sérii u vzorku č. 6 jsou poruchy sendvičové struktury obdobné jako ty předchozí. Nejčastěji zde docházelo k separaci vnějších vrstev a následně k jejich vyboulení         (Obr. 46 a, b). Ve dvou případech došlo také k tzv. drcení horní i dolní plochy sendviče (Obr. 46 c), což způsobilo kolísání hodnot - křivky, které jsou v grafu (Obr. 45) nejdelší.

Obr. 47: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 7

a

b

Obr. 48: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 7

Tato série vzorků se testovala již s odlišným typem jádra. Poruchy této struktury jsou znázorněny na (Obr. 48 a, b). Ve všech případech zde docházelo k tzv. drcení horní i dolní plochy sendviče. Drcení struktury nám způsobovalo kolísání zatěžující síly, která je vidět v grafu na (Obr. 47).

Obr. 49: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 8

a

b

Obr. 50: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 8

Tak jako u předchozího vzorku č. 7, tak i zde při působení zatěžující síly docházelo ve všech případech k tzv. drcení horní i dolní plochy sendviče (Obr. 50 a, b) a k jejímu následnému kolísání. Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci je znázorněn v grafu na (Obr. 49).

# Zhodnocení návrhu a naměřených dat

Podle informací v normě ASTM C364 a také z dostupných internetových stránek zabývající se testováním sendvičových panelů při působení kolmého tlaku, byl přípravek navrhnut tak, aby umožnil kolmé a rovinné upnutí testovaného tělesa (panelů), byl konstrukčně jednoduchý a snadno ovladatelný. Navržený přípravek byl úspěšně otestován na sérii připravených typů sendvičových konstrukcí.

Ze zkušebních testů, prováděných za účelem ověření přípravku lze odvodit, že velký vliv na vzpěrnou tuhost sendvičové konstrukce má, jak typ použitého jádrového materiálu a jeho tloušťka, tak počet vyztužujících vrstev.

Tab. 14: Naměřené a vypočtené hodnoty zkušebních těles (panelů)

| Číslo vzorku | n | FMAX [N] | FMIN [N] | x̄ [N] | s [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek č. 1 | 10 | 3370 | 2190 | 2921 | 348 |
| Vzorek č. 2 | 4 | 3110 | 2840 | 2985 | 123 |
| Vzorek č. 3 | 10 | 3690 | 2960 | 3284 | 219 |
| Vzorek č. 4 | 8 | 3940 | 2920 | 3476 | 347 |
| Vzorek č. 5 | 5 | 5780 | 4610 | 5042 | 437 |
| Vzorek č. 6 | 8 | 5770 | 4690 | 5041 | 333 |
| Vzorek č. 7 | 8 | 3170 | 2360 | 2719 | 261 |
| Vzorek č. 8 | 4 | 4700 | 4070 | 4330 | 278 |

Jako nejlepší vzorek z jádra tuhé PET pěny, který odolal průměrně největšímu zatížení kolmým tlakem, se jeví vzorek č. 6, jehož složení popisuje tabulka (Tab. 11). Podobných výsledků jako vzorek č. 6 dosáhl i vzorek č. 5, jehož složení popisuje příslušná tabulka (Tab. 10). Z výsledků pro tuhou PET pěnu tedy vyplývá, že složení sendvičové struktury 1|jádro|2 o stejném průměru a typu jádra, vydrželo o 41% vetší zatížení, než struktura 1|jádro|1. Jako lepší ze dvou vzorků z nomexové voštiny se jeví vzorek č. 8, který má na jedné straně dvě vyztužující vrstvy a na druhé straně jen jednu. Vydrží až o 37% větší zatížení než vzorek č. 7, ale zároveň vydrží o 14% menší zatížení než vzorek č. 5 o stejném složení z tuhé PET pěny. Všechny naměřené hodnoty byly sepsány do tabulek a jsou umístněny na CD, které je k této práci přiloženo.

Z celkových výsledků můžeme tedy říct, že vzorky č. 5 a 6 vydrží největší zatížení při působení kolmého tlaku na sendvičovou strukturu.

Naměřené hodnoty mezních působících sil byly následně přepočítány pomocí vztahů uvedených v příslušné normě. Na (Obr. 51) jsou zobrazeny hodnoty pevnosti sendvičových struktur při působení kolmého tlaku.

Obr. 51: Průměrná pevnost v tlaku u jednotlivých zkušebních těles (panelů)

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že s rostoucí tloušťkou jádrového materiálu roste také jeho vzpěrná pevnost a tuhost. Dalším faktorem je také počet použitých prepregů v potahu, kdy s větším počtem těchto prepregů roste rovněž tuhost a vzpěrná pevnost sendviče.

Závěr

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního přípravku a výzkumem chování sendvičových panelů při působení kolmého tlaku. Práce je rozdělena na dvě části.

Teoretická část se zabývá základním popisem sendvičových struktur a materiálů pro výrobu vnější a vnitřní vrstvy sendviče. V další části jsou vysvětleny různé výrobní technologie, které se v dnešní době často používají. Dále jsou popsány vlastnosti sendvičových panelů a jejich současné využití ve světě. Na konci teoretické části jsou popsány způsoby deformací sendvičových struktur a také americká norma ASTM C364.

V praktické části je nejprve uveden návrh konstrukce zkušebního přípravku. Tento návrh je vymodelován pomocí 3D programu Solid Edge ST7, na základě kterého byla vytvořena potřebná výrobní dokumentace a provedena samotná výroba přípravku. V další části je popsána výroba zkušebních těles (panelů), kde jejich materiálové složení je uvedeno v přehledných tabulkách. Tyto panely sloužily k ověření funkčnosti vyrobeného testovacího přípravku.

Z naměřených dat vyplývá, že s rostoucí tuhostí, respektive tloušťkou krycích vrstev (potahů) roste vzpěrná odolnost sendvičové konstrukce. Stejný vliv na tuto vlastnost má i rostoucí tloušťka jádra a samotný materiál, kdy tuhé PET pěny vykazovaly vyšší odolnost než voštinová jádra.

Seznam použité literatury

[3]		Mmspektrum.com [online]. [cit. 2014-11-01]. Sendvičové konstrukce. Dostupné z: <http://www.mmspektrum.com/clanek/sendvicove-konstrukce.html>

[2]		Grm-systems.cz [online]. [cit. 2014-11-02]. Sendvičové struktury. Dostupné z:           <http://www.grm-systems.cz/sendvicove-struktury>

[3]		KOŘÍNEK, Zdeněk [online]. [cit. 2014-11-03]. Vlákna. Dostupné z: <http://www.volny.cz/zkorinek/vlakna.pdf>

[4]		Havel-composites.com [online]. [cit. 2014-11-03]. Všeobecný a základní popis materiálů používaných při výrobě kompozitů. Dostupné z: <http://www.havel-composites.com/clanky/4-Technologie/74-Vseobecny-a-zakladni-popis-materialu-pouzivanych-pri-vyrobe-kompozitu.html>

[5]		EHRENSTEIN, Gottfried W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009, 351 s. ISBN 978-80-86960-29-6.

[6]		RUSNÁKOVÁ, Soňa. Zpracovatelské inženýrství kompozitů. Přednášky 2012

[7]		Hexcel.com [online]. [cit. 2014-11-05]. Honeycomb Selector Guide. Dostupné z: <http://www.hexcel.com/Resources/SelectorGuides/Honeycomb_SelectorGuide.pdf>

[8]		Composites.ugent.be [online]. [cit. 2014-11-08]. SP Composites Guide. Dostupné z: <http://www.composites.ugent.be/home_made_composites/documentation/SP_Composites_Guide.pdf>

[9]		Havel-composites.com [online]. [cit. 2014-11-09]. Cz katalog. Dostupné z: <http://www.havel-composites.com/ktlgfiles/cz_katalog.pdf>

[10]		DAVIES, J.M. Lightweight Sandwich Construction. V Wiley, 2001, 384 s. ISBN 0632040270, 9780632040278.

[11]		Hexcel.com [online]. [cit. 2014-11-09]. Honeycomb Sandwich Design Technology Dostupné z: <http://www.hexcel.com/Resources/DataSheets/Brochure-Data-Sheets/Honeycomb_Sandwich_Design_Technology.pdf>

[12]		Havel-composites.com [online]. [cit. 2014-11-11]. Technologie. Dostupné z: <http://www.havel-composites.com/clanky/4-Technologie/76-Technologie-jejich-popis-a-schemata.html>

[13]		Intechopen.com [online]. [cit. 2014-11-14]. Finite element analysis of loading area effect on sandwich panel behaviour beyond the yield limit. Dostupné z:                      <http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/39769.pdf>

[14]		Kht.tul.cz [online]. [cit. 2014-11-15]. Výzkum trhu kompozitních materiálů.                    Dostupné z: <http://www.kht.tul.cz/items/A-BP/2010/%C5%A0afa%C5%99%C3%ADkov%C3%A1%20-%20V%C3%BDzkum%20trhu%20kompozitn%C3%ADch%20materi%C3%A1l%C5%AF%20v%20%C4%8CR.pdf>

[15]		Kompozity.info [online]. [cit. 2014-11-18]. Ztráta stability kompozitu. Dostupné z:  <http://www.kompozity.info/clanky/compdb/ztrata_stability_kompozitu.pdf >

[16]		Happymaterials.com [online]. [cit. 2014-11-22]. Sendvičové desky. Dostupné z: <http://www.happymaterials.com/imgs/articles/153-5_5_sendviUyovUn_desky.pdf>

[17]		Gdpkoral.cz [online]. [cit. 2014-11-18]. Aplikace. Dostupné z:                                   <http://www.gdpkoral.cz/automobilovy-prumysl/p128>

[18]		Havel-composites.com [online]. [cit. 2014-11-24]. Voštiny. Dostupné z:                     <http://www.havel-composites.com/shop/64-Vostiny/2226-Hlinikova-vostina.html?pls=0>

[19] C364/C364M-07 - Standard Test Method for Edgewise Compressive Strength of Sandwich Construction. ASTM Standard, ASTM International, 2012

[20]		HORSÁK, Marek. Návrh stavebnicového systému řešení sendvičových konstrukcí. Zlín, 2013. Diplomová práce. UTB ve Zlíně.

[21]		form-composite.com [online]. [cit. 2014-11-28]. Ruční laminace. Dostupné z: <http://www.form-composite.com/rucni-laminace>

[22]		form-composite.com [online]. [cit. 2014-11-28]. Výrobní činnost. Dostupné z:                    <http://www.form-composite.com/vyrobni-cinnost>

[23]		gurit.com [online]. [cit. 2014-11-30]. Structural cores. Dostupné z:                            <http://www.gurit.com/structural-cores.aspx>

[24]		lacomposite.com [online]. [cit. 2014-12-07]. Letecký průmysl. Dostupné z: <http://www.lacomposite.com/produkty_letectvi_airbus.html>

[25]		5mslovakia.sk [online]. [cit. 2014-12-09]. Sendvičové panely. Dostupné z: <http://www.5mslovakia.sk/sendviove-panely>

Seznam použitých symbolů a zkratek

| Al CAD DPH FST PEI PET PMMA PS PUR PVC |  | Aluminium Computer Aided Design Daň z přidané hodnoty Fire Smoke Toxicity Polyethermid Polyethylentereftalát Polymethylmethakrylát Polystyren Polyuretan Polyvinylchlorid |
| --- | --- | --- |
| SAN UVI n x̄ s FMAX FMIN F σ Pmax w tfs °C K MPa N W mm mm2 m m2 m3 kg g % Kč |  | Styren Acrylonitril Ústav výrobního inženýrství Počet zkušebních těles (panelů) Aritmetický průměr Směrodatná odchylka Maximální zatěžující síla Minimální zatěžující síla Zatěžující síla Pevnost v tlaku Maximální zatěžující síla Šířka zkušebního tělesa (panelu) Tloušťka prepregu Stupeň celsia Kelvin Megapascal Newton Watt Milimetr Milimetr čtvereční Metr Metr čtvereční Metr krychlový Kilogram Gram Procento Česká koruna |

Seznam obrázků

Obr. 1: Jednoduchý I-nosník [16]	11

Obr. 2: Nekonečný I-nosník [16]	11

Obr. 3: Typy namáhání při ohybu sendvičového panelu (desky) [16]	12

Obr. 4: Závislost mezi pevností a tloušťkou jádra sendvičových panelů [16]	12

Obr. 5: Prepreg [22]	14

Obr. 6: Sendvičová struktura s voštinovým jádrem [6]	15

Obr. 7: Tvary voštinových buněk [7]	16

Obr. 8: Řez hliníkovým sendvičem [26]	16

Obr. 9: Řez nomexovým sendvičem [26]	17

Obr. 10: Polymerní pěny [23]	17

Obr. 11: a) Lineárně zesíťovaná PVC pěna, b) PUR pěna [6]	18

Obr. 12: Balzové dřevo [6]	19

Obr. 13: Ruční laminace [12]	20

Obr. 14: Způsob výroby sendvičové struktury vyhřívaným lisováním [11]	21

Obr. 15: Lisovací forma a výsledný panel [11]	22

Obr. 16: Způsob výroby sendvičové struktury vytvrzováním v peci [11]	22

Obr. 17: Lisování v autoklávu [5]	23

Obr. 18: a) Dopravní letouny airbus, b) obložení dveří [24]	24

Obr. 19: Plachetnice Derek 26, trup i paluba ze sendvičové konstrukce [6]	24

Obr. 20: Konstrukční díly autodopravy [22]	25

Obr. 21: Různá venkovní obložení [22]	25

Obr. 22: Konstrukční díly vlaků a jejich interiéru [22]	26

Obr. 23: Sendvičová konstrukce [25]	27

Obr. 24: Ztráta stability kompozitního sendviče [15]	27

Obr. 25: Deformace sendvičové struktury za působení tlaku [15]	29

Obr. 26: Tří bodový ohyb [15]	30

Obr. 27: Druhy deformací u tří bodového ohybu [15]	30

Obr. 28: Zkušební čelisti dle ASTM C364 [19]	31

Obr. 29: Model konstrukce zkušebního přípravku, který je zobrazen v programu	36

Obr. 30: Vyrobený zkušební přípravek	36

Obr. 31: Tuhá PET pěna a použitý typ prepregu	37

Obr. 32: Laboratorní vulkanizační lis	39

Obr. 33: Vylisovaný sendvičový panel	40

Obr. 34: Zkušební přípravek s testovacím tělesem (panelem)	43

Obr. 35: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 1	44

Obr. 36: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 1	44

Obr. 37: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 2	45

Obr. 38: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 2	45

Obr. 39: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 3	46

Obr. 40: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 3	46

Obr. 41: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 4	47

Obr. 42: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 4	47

Obr. 43: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 5	48

Obr. 44: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 5	48

Obr. 45: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 6	49

Obr. 46: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 6	49

Obr. 47: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 7	50

Obr. 48: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 7	50

Obr. 49: Průběh zatěžující síly v závislosti na deformaci pro vzorek č. 8	51

Obr. 50: Poruchy sendvičové struktury u vzorku č. 8	51

Obr. 51: Průměrná pevnost v tlaku u jednotlivých zkušebních těles (panelů)	53

Seznam tabulek

Tab. 1: Cenová kalkulace nákladů na polotovary konstrukčního přípravku	35

Tab. 2: Vlastnosti tuhé PET pěny	37

Tab. 3: Mechanické vlastnosti nomexové voštiny CORMASTER C2	38

Tab. 4: Vlastnosti prepregu PH840-300-42	38

Tab. 5: Technické údaje vulkanizačního lisu	39

Tab. 6: Sendvičová struktura vzorku č. 1	41

Tab. 7: Sendvičová struktura vzorku č. 2	41

Tab. 8: Sendvičová struktura vzorku č. 3	41

Tab. 9: Sendvičová struktura vzorku č. 4	41

Tab. 10: Sendvičová struktura vzorku č. 5	42

Tab. 11: Sendvičová struktura vzorku č. 6	42

Tab. 12: Sendvičová struktura vzorku č. 7	42

Tab. 13: Sendvičová struktura vzorku č. 8	42

Tab. 14: Naměřené a vypočtené hodnoty zkušebních těles (panelů)	52

Seznam Příloh

Příloha PI	Technický list tuhé PET pěny AIREX® T90

Příloha PII	Technický list voštiny CORMASTER C2

Příloha PIII	Technický list prepregu PH 840-300-42

Příloha PIV	Technický list fenolické pryskyřice PH 840

Příloha PV	Výrobní výkres čelisti

Příloha PVI	Výrobní výkres plochých desek

Příloha PVII	Výrobní výkres sestavy

Příloha P I:

PŘÍLHOHA P II:

PŘÍLOHA P III:

PŘÍLOHA P IV:

PŘÍLOHA P V:

PŘÍLOHA P VI:

PŘÍLOHA P VII: